Открытое акционерное общество «Моготекс»

ОКП 85 7800

ПЕРЧАТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

ТУ BY 700116054.043-2012
Руководство по эксплуатации и паспорт

Могилев

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Основные параметры и характеристики.

- Перчатки специальные для пожарных (далее – перчатки) предназначены для защиты кистей рук пожарного от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (повышенных температур, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями), механических воздействий прокола, пореза; воздействия воды и растворов поверхностно-активных веществ, а также от неблагоприятных климатических воздействий (отрицательных температур, осадков, ветра).

Перчатки предназначены для использования в климатических районах с температурой окружающей среды от минус 40 °С до 40 °С.

Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103 — Ти То Тн Тп 400 By Вп Мп.

- Описание и работа изделия.

    - По конструктивному исполнению перчатки пятипалые с крагами. Тыльная часть перчаток состоит из:

- материала верха (материал с пленочным покрытием);

- накладок, выполненных из материала (из волокон преокс/пара-арамид) с полимерным силиконовым покрытием (полимерным слоем на лицевую сторону);

- ватина полушерстяного;

- водонепроницаемого слоя (мембранное полотно);

- теплоизоляционного слоя, изготовленного из трикотажного полотна «флис».

Ладонная часть перчаток состоит из:

- накладки, выполненной из материала (из волокон преокс/пара-арамид) с полимерным силиконовым покрытием (полимерным слоем на лицевую сторону);

- ткани хлопкополиэфирной;

- водонепроницаемого слоя (мембранное полотно);

- теплоизоляционного слоя, изготовленного из трикотажного полотна «флис».

Для фиксации перчаток на запястьях рук и регулировки их по ширине предусмотрены конструктивные элементы.

    - Характеристики материалов, применяемых для изготовления перчаток, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя и ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- |
| Устойчивость к воздействию теплового потока, с, не менее: |  |
| 5,0 кВт/м2 | 240 |
| 40,0 кВт/м2 | 5 |
| Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 15 |
| Теплопроводность, Вт/м °С, не более | 0,06 |
| Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С, с, не менее | 300 |
| Устойчивость к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями, с, не менее | 10 |
| Кислородный индекс, % (об.), не менее | 28 |

    - Основные физико-механические показатели к материалам ладонной части перчаток изложены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателей | Значение показателя |
| --- | --- |
| Устойчивость к истиранию, циклов, не менее | 10000 |
| Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее | 10000 |
| Жесткость при изгибе, Н, не более | 0,4 |
| Устойчивость к проколу, Н, не менее | 80 |
| Сопротивление порезу, Н/мм, не менее | 20 |

    - Масса пары перчаток составляет не более 0,6 кг.

    - Маркировка.

- Маркировка изделий по ГОСТ 10581.

Для маркировки перчаток применяется упаковочный ярлык и контрольная лента.

Упаковочный ярлык вкладывается в пакет с 10 парами перчаток. Упаковочный ярлык содержит следующие реквизиты:

- наименование изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

- наименование и модель изделия;

- обозначение ТУ;

- размер;

- количество пар перчаток;

- номер партии;

- дата изготовления (месяц, год).

Контрольная лента втачивается в верхнюю часть бокового шва (краги) с изнаночной стороны правой перчатки.

Контрольная лента содержит реквизиты:

- наименование изготовителя, его товарный знак;

- наименование изделия;

- размер;

- обозначение по защитным свойствам;

- дата изготовления (месяц, год);

- символы по уходу.

- Каждая пара перчаток сопровождается руководством по эксплуатации и паспортом, ремкомплектом, необходимым для ремонта изделия. Ремкомплект включает: материал верха размером 1 дм2, термостойкие нити длиной не менее 1 м.

- УПАКОВКА

- Упаковка согласно ГОСТ 10581.

- Десять пар перчаток упаковывается в полиэтиленовый пакет.

- Использование по назначению.

    - Перчатки используются в комплекте с БОП.

    - Перчатки следует подбирать в соответствии с обхватом кисти рук согласно размеру, указанному в таблице 3.

Таблица 3

| Размер | Интервал обхвата кисти человека, см |
| --- | --- |
| 1 2 3 | от 23,0-24,0 включительно свыше 25,0-26,0 включительно свыше 27,0-28,0 включительно |

- Меры безопасности при работе в перчатках.

Запрещается:

- работать в перчатках, имеющих термические или механические повреждения;

- работать в перчатках несоответствующего размера.

- Техническое обслуживание.

    - Уход за изделием в процессе эксплуатации следует производить в соответствии с инструкцией по уходу, которая поставляется совместно с перчатками (приложение А).

- Правила хранения.

    - Перчатки должны храниться в сухом проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в защищенном от воздействия солнечных лучей месте.

    - При хранении перчаток на складе по окончании гарантийного срока хранения (п. 3.3.2 паспорта) следует произвести визуальный осмотр перчаток. При этом состояние перчаток должно оцениваться по следующим показателям:

- целостность материалов и швов изделия;

- отсутствие следов плесени и гнили на изделии.

    - Запрещается:

- хранить влажные, загрязненные, имеющие неисправности перчатки;

- хранить перчатки совместно с кислотами, щелочами, растворителями, горюче-смазочными материалами (ГСМ).

- Транспортирование.

    - В процессе перевозки изделия необходимо предохранять от загрязнения, влаги, соприкосновения со щелочами, кислотами, растворителями, ГСМ.

    - Транспортировка допускается всеми видами транспорта с соблюдением пункта 2.7.1.

- ПАСПОРТ

- Основные технические данные.

Основные технические данные перчаток приведены в руководстве по эксплуатации.

- Комплектность.

3.2.1. В комплект поставки входят:

- перчатки – 1 пара;

- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.;

- инструкция по уходу за перчатками (приложение А) – 1 экз.;

- ремкомплект – 1 шт.

3.2.2. Ремкомплект включает и себя отрезок материала верха размером 1 дм2 и термостойкие швейные нити длиной не менее 1 м.

Примечание: настоящий документ должен находиться:

- при хранении на складе – в упаковке перчаток;

- во время эксплуатации – в организации, эксплуатирующей перчатки.

- Гарантии изготовителя.

    - Изготовитель гарантирует соответствие перчаток требованиям ТУ BY 700116054.043-2012 изготовителя и ГОСТ Р 53264-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и правил эксплуатации.

    - Гарантийный срок хранения перчаток – 1 год с даты изготовления при условии соблюдения последним правил хранения.

    - Отзывы и предложения о перчатках в произвольной форме просим направлять изготовителю по адресу: ОАО «Моготекс», ул. Гришина, 87, 212030, г. Могилев, Республика Беларусь, тел.: 10 375(222) 260-125, 260-739, тел. факс 468-425.

Приложение А (обязательное)

ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА ПЕРЧАТКАМИ

- Символы по уходу за перчатками указаны в маркировочной ленте, вшитой в изделие.

- Символы по уходу соответствуют СТБ ISO 3758-2011.

- Для более длительного сохранения эксплуатационных свойств перчаток в период эксплуатации верх подлежит ручной чистке (щеткой, ветошью): проветривание и вертикальная сушка в вентилируемом помещении.

- Символы по уходу за перчатками:

|  | Не стирать |
| --- | --- |
|  | Не отбеливать |
|  | Не применять сушку в барабане |
|  | Глажение запрещено |
|  | Сухая чистка запрещена |