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4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1994-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32539-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области стекла и изделий из него.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Допустимые к применению термины-синонимы приведены в квадратных скобках после стандартизованного термина.
Не допустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены «Ндп».
Стандартизованные термины и допустимые термины-синонимы набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым, а недопустимые термины-синонимы - курсивом.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится, и вместо него ставится прочерк.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.
В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке, а также алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к стеклу и изделиям из него.
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется использовать в правовых, нормативных документах, технической документации, научной, учебной и справочной литературе.


2. Термины и определения

	2.1 Общие понятия
	
	

	[bookmark: P82]1 стекло: Аморфное тело, получаемое путем переохлаждения расплава независимо от его химического состава и температурной области затвердевания и обладающее в результате постепенного увеличения вязкости механическими свойствами твердых тел, причем процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное должен быть обратимым.
	en
	glass

	[bookmark: P85]2 неорганическое стекло: Стекло, компонентами которого являются неорганические вещества.
	en
	inorganic glass

	[bookmark: P88]3 силикатное стекло: Неорганическое стекло, основным стеклообразующим компонентом которого является оксид кремния.
	en
	silicate glass

	[bookmark: P91]4 кварцевое стекло: Силикатное стекло, единственным компонентом которого является оксид кремния.
	en
	silica glass

	[bookmark: P94]5 натрий-кальций-силикатное стекло: Силикатное стекло, характеризующими компонентами которого являются оксиды натрия и кальция.
	en
	soda lime silicate glass

	[bookmark: P97]6 боросиликатное стекло: Силикатное стекло, характеризующим компонентом которого является оксид бора.
	en
	borosilicate glass

	[bookmark: P100]7 щелочноземельное силикатное стекло: Силикатное стекло, характеризующими компонентами которого являются оксиды щелочноземельных металлов.
	en
	alkaline earth silicate glass

	[bookmark: P103]8 бесцветное стекло: Стекло, не содержащее красителей, практически не изменяющее спектральный состав проходящего сквозь него света.
	en
	clear glass

	[bookmark: P106]9 особо прозрачное стекло: Бесцветное стекло, характеризующееся пониженным поглощением солнечного излучения.
	en
	extra clear glass

	[bookmark: P109]10 окрашенное в массе стекло: Стекло, имеющее определенный цветовой оттенок из-за наличия в его составе красителей.
	en
	tinted glass, body tinted glass

	[bookmark: P112]11 фотохромное стекло: Стекло, обратимо меняющее свой цвет и коэффициент пропускания света под действием солнечного излучения.
	en
	photochromic glass

	[bookmark: P115]12 прозрачное стекло: Стекло, практически не рассеивающее проходящий сквозь него световой поток.
	en
	transparent glass

	[bookmark: P118]13 просвечивающее стекло: Стекло, рассеивающее свет за счет специально созданного рельефа поверхностей, при этом сквозная видимость может изменяться от почти полной прозрачности до почти полной непрозрачности.
	en
	translucent glass

	[bookmark: P121]14 глушеное стекло: Стекло, рассеивающее свет за счет оптической неоднородности массы стекла.
	en
	opal glass

	[bookmark: P124]15 изделие из стекла: Стекло, которому в процессе изготовления приданы определенные форма и свойства.
	en
	glass product

	[bookmark: P127]16 вид изделия из стекла: Классификационная единица, определяющая изделие из стекла по форме и/или способу производства.
	en
	kind of glass product

	[bookmark: P130]17 тип изделия из стекла: Классификационная единица, определяющая изделие из стекла по свойствам и/или функциональному назначению.
	en
	type of glass product

	[bookmark: P133]18 базовое [исходное] стекло: Изделие из стекла, являющееся сырьевым материалом (полуфабрикатом) для изготовления других видов (типов) изделий из стекла.
	en
	basic glass

	2.2 Виды изделий из стекла
	
	

	[bookmark: P139]19 листовое стекло: Изделие из стекла, изготовленное методами флоат, вертикального вытягивания или непрерывного проката без дополнительной обработки поверхностей, имеющее вид плоского прямоугольного листа.
	en
	sheet glass

	[bookmark: P142]20 плоское стекло: Изделие из стекла плоской формы.
	en
	flat glass

	[bookmark: P145]21 фигурное стекло: Плоское стекло непрямоугольной формы.
	en
	shaped glass

	[bookmark: P148]22 профильное стекло: Прокатное стекло, имеющее в поперечном сечении сложный профиль.
	en
	channel shaped glass

	[bookmark: P151]23 моллированное стекло: Изделие неплоской формы, полученное путем изгибания плоского стекла в нагретом состоянии.
	en
	curved glass

	[bookmark: P154]24 флоат-стекло: Изделие из стекла, изготовленное методом флоат (термического формования на расплаве металла), имеющее ровные гладкие параллельные поверхности.
	en
	float glass

	[bookmark: P157]25 тянутое стекло: Изделие из стекла, изготовленное методом вертикального вытягивания, имеющее ровные гладкие параллельные поверхности.
	en
	drawn sheet glass

	[bookmark: P160]26 прокатное стекло: Изделие из стекла, изготовленное методом непрерывного проката.
	en
	rolled glass

	[bookmark: P163]27 узорчатое стекло: Прокатное стекло, имеющее рельефный повторяющийся узор на одной или обеих поверхностях или кованые поверхности.
	en
	patterned glass

	[bookmark: P166]28 армированное стекло: Прокатное стекло, внутри которого параллельно плоскости поверхности расположена металлическая проволока в виде сетки или параллельных линий.
	en
	wired glass

	[bookmark: P169]29 армированное узорчатое стекло: -
	en
	wired patterned glass

	[bookmark: P172]30 армированное профильное стекло: -
	en
	wired channel shaped glass

	[bookmark: P175]31 полированное стекло: Изделие, имеющее ровные гладкие параллельные поверхности, изготовленное из прокатного стекла путем механического шлифования и полирования поверхностей.
	en
	polished glass

	[bookmark: P178]32 армированное полированное стекло: -
	en
	wired polished glass

	[bookmark: P181]33 упрочненное стекло: Базовое стекло, подвергнутое специальной термической или химической обработке, направленной на устранение поверхностных микротрещин или создание сжимающих напряжений в поверхностном слое, характеризующееся повышенной стойкостью к механическим и термическим воздействиям.
	en
	strengthened glass

	[bookmark: P184]34 закаленное стекло: Упрочненное стекло, полученное путем нагрева и последующего быстрого охлаждения базового стекла, имеющее безопасный (без образования крупных осколков) характер разрушения.
	en
	thermally toughened glass

	[bookmark: P187]35 закаленное эмалированное стекло (стемалит): Закаленное стекло, поверхность которого покрыта непрозрачной эмалью.
	en
	enamelled thermally toughened glass

	[bookmark: P190]36 термовыдержанное закаленное стекло: Закаленное стекло, подвергнутое дополнительной тепловой обработке для снижения риска самопроизвольного разрушения в процессе эксплуатации.
	en
	heat soaked thermally toughened glass

	[bookmark: P193]37 термовыдержанное закаленное эмалированное стекло: -
	en
	heat soaked enamelled thermally toughened glass

	[bookmark: P196]38 термоупрочненное стекло: Упрочненное стекло, полученное путем нагрева и последующего охлаждения базового стекла, имеющее характерный (лучевой), но не безопасный, характер разрушения.
	en
	heat strengthened glass

	[bookmark: P199]39 термоупрочненное эмалированное стекло: Термоупрочненное стекло, поверхность которого покрыта непрозрачной эмалью.
	en
	enamelled heat strengthened glass

	[bookmark: P202]40 химически упрочненное стекло: Упрочненное стекло, полученное методом ионного обмена.
	en
	chemically strengthened glass

	[bookmark: P205]41 стекло, упрочненное травлением: Упрочненное стекло, полученное путем стравливания поверхностного слоя стекла кислотой с последующим нанесением на него защитного покрытия.
	en
	etching strengthened glass

	[bookmark: P208]42 стекло с покрытием (Ндп. стекло с пленкой, стекло с пленочным покрытием): Базовое стекло, на одну или обе поверхности которого нанесен тонкий слой неорганических материалов, придающий стеклу новые свойства.
	en
	coated glass

	[bookmark: P211]43 стекло с полимерной пленкой (стекло с пленкой): Базовое стекло, на поверхность которого наклеена полимерная пленка, придающая стеклу новые свойства.
	en
	filmed glass

	[bookmark: P214]44 многослойное стекло: Изделие, состоящее из двух или более листов базового стекла, соединенных между собой одним или более промежуточными слоями.
	en
	laminated glass

	[bookmark: P217]45 промежуточный слой: Материал, склеивающий и отделяющий друг от друга листы базового стекла в многослойном стекле.
	en
	interlayer

	Примечание - Промежуточный слой может содержать неклеящие компоненты: пленки, пластины, проволоку, сетку и т.д.

	[bookmark: P221]46 клееный стеклопакет (стеклопакет): Изделие, состоящее из двух или более листов базового стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или другим газом.
	en
	insulating glass unit

	[bookmark: P224]47 однокамерный стеклопакет: Стеклопакет, состоящий из двух листов базового стекла, образующих одну замкнутую камеру.
	en
	double glazing unit

	[bookmark: P227]48 двухкамерный стеклопакет: Стеклопакет, состоящий из трех листов базового стекла, образующих две замкнутые камеры.
	en
	triple glazing unit

	[bookmark: P230]49 зеркало: Изделие из прозрачного стекла, на поверхность которого последовательно нанесены отражающее металлическое и защитное лакокрасочное покрытия, характеризующееся высоким коэффициентом отражения света.
	en
	mirror

	[bookmark: P233]50 бесцветное зеркало: Зеркало, изготовленное из бесцветного стекла.
	en
	clear mirror

	[bookmark: P236]51 цветное зеркало: Зеркало, изготовленное из окрашенного в массе стекла.
	en
	tinted mirror

	[bookmark: P239]52 матированное стекло: Базовое стекло, одна или обе поверхности которого подвергнуты механической или химической обработке, в результате чего обработанная часть поверхности становится матовой, шероховатой.
	en
	mat glass

	Примечание - Матированное стекло может иметь сплошную матовую поверхность либо сочетать матовые и блестящие участки в виде различных узоров или рисунков.

	[bookmark: P243]53 стекло с пескоструйной обработкой: Матированное стекло, изготовленное с помощью пескоструйной обработки.
	en
	sand blasted glass

	[bookmark: P246]54 травленое стекло: Матированное стекло, изготовленное с помощью химической обработки поверхности.
	en
	acid etched glass

	[bookmark: P249]55 стекло с лакокрасочным покрытием: Базовое стекло, на поверхность которого нанесено цветное лакокрасочное покрытие.
	en
	painted glass

	[bookmark: P252]56 накладное стекло: Изделие, состоящее из двух или более слоев стекла разного цвета и/или прозрачности, сплавленных друг с другом по поверхности в нагретом состоянии.
	en
	cased glass

	[bookmark: P255]57 витраж: Изделие, состоящее из разнообразных по форме, цвету, прозрачности, способу изготовления пластин стекла, закрепленных в каркасе из тонких металлических или полимерных профилей.
	en
	leaded glass

	[bookmark: P258]58 стекло с шелкотрафаретным рисунком: Базовое стекло, на поверхность которого нанесен рисунок методом трафаретной печати (шелкографии).
	en
	screen-printed glass, silk screen-printed glass

	[bookmark: P261]59 гравированное стекло: Базовое стекло, на поверхность которого нанесен рисунок методом гравирования.
	en
	engraved glass

	[bookmark: P264]60 стекло «метелица»: Изделие из стекла, изготовленное методом флоат с дополнительной обработкой поверхности в процессе формования, имеющее рельефный неповторяющийся узор.
	en
	glass «metelitza»

	[bookmark: P267]61 стекло «мороз»: Базовое стекло, поверхность которого подвергнута специальной обработке, в результате которой на ней образуется неповторяющийся узор, напоминающий заиндевевшее стекло.
	en
	glass «moroz»

	2.3 Покрытия
	
	

	[bookmark: P273]62 покрытие: Один или более тонких слоев неорганических материалов, нанесенных на поверхность базового стекла.
	en
	coating

	[bookmark: P276]63 покрытие, нанесенное на линии: Покрытие, нанесенное в процессе изготовления базового стекла.
	en
	online coating

	[bookmark: P279]64 покрытие, нанесенное вне линии: Покрытие, нанесенное на готовое базовое стекло.
	en
	offline coating

	[bookmark: P282]65 пиролитическое покрытие: Покрытие, полученное путем осаждения химических веществ из растворов или паров при высоких температурах (метод пиролиза).
	en
	pyrolytic coating

	[bookmark: P285]66 вакуумное покрытие: Покрытие, полученное путем осаждения заряженных ионов материала в вакууме (метод вакуумного напыления).
	en
	vacuum coating

	[bookmark: P288]67 твердое покрытие (Ндп. жесткое покрытие): Покрытие, стойкость которого к внешним воздействиям соответствует стойкости стекла.
	en
	hard coating

	[bookmark: P291]68 мягкое покрытие: Покрытие, стойкость которого к внешним воздействиям ниже стойкости стекла.
	en
	soft coating

	[bookmark: P294]69 декоративное покрытие: Покрытие, придающее стеклу декоративный эффект.
	en
	decorative coating

	[bookmark: P297]70 солнцезащитное покрытие: Покрытие, характеризующееся высоким коэффициентом отражения в инфракрасной области спектра, предназначенное для защиты от избыточного солнечного излучения.
	en
	solar control coating

	[bookmark: P300]71 зеркальное [отражающее] покрытие: Покрытие, имеющее высокий коэффициент отражения света, предназначенное для придания стеклу зеркального эффекта.
	en
	reflective coating

	[bookmark: P303]72 антибликовое покрытие: Покрытие, имеющее низкий коэффициент отражения света, что обеспечивает максимальную прозрачность стекла и отсутствие нежелательных бликов от источников света.
	en
	anti-reflective coating

	[bookmark: P306]73 низкоэмиссионное покрытие: Покрытие, снижающее коэффициент эмиссии стекла, что позволяет сократить потери тепла через остекление за счет снижения теплового излучения.
	en
	low-emissivity coating

	[bookmark: P309]74 радиозащитное покрытие: Покрытие, имеющее малое электрическое сопротивление при высоких частотах тока и, в случае заземления, позволяющее защитить помещение от проникновения электромагнитного излучения.
	en
	electromagnetic shielding coating

	[bookmark: P312]75 токопроводящее покрытие: Покрытие, имеющее малое электрическое сопротивление постоянному и переменному току бытовой частоты, предназначенное для электроподогрева стекла при подключении к источнику тока.
	en
	conductive coating

	[bookmark: P315]76 упрочняющее покрытие: Покрытие, создающее сжимающие напряжения в поверхностном слое, за счет чего повышается прочность стекла на изгиб.
	en
	strengthening coating

	[bookmark: P318]77 фотохромное покрытие: Покрытие, обратимо меняющее свой цвет и коэффициент пропускания света под действием солнечного излучения.
	en
	photochromic coating

	[bookmark: P321]78 электрохромное покрытие: Покрытие, обратимо меняющее свой цвет и коэффициент пропускания света под действием электрического тока.
	en
	electrochromic coating

	[bookmark: P324]79 самоочищающееся покрытие: Покрытие, с которого под действием дождевой воды и ультрафиолетового излучения удаляются осаждающиеся на нем загрязнения.
	en
	self-cleaning coating

	[bookmark: P327]80 антибактериальное покрытие: Покрытие, снижающее концентрацию микроорганизмов на поверхности стекла.
	en
	antibacterial coating

	2.4 Типы изделий из стекла
	
	

	[bookmark: P333]81 безопасное стекло: Изделие из стекла, при разрушении не представляющее опасности для жизни и здоровья людей.
	en
	safety glass

	[bookmark: P336]82 защитное стекло: Изделие из стекла, предназначенное для защиты людей и имущества от внешних воздействий.
	en
	security glass

	[bookmark: P339]83 декоративное стекло: Изделие из стекла, имеющее декоративную функцию.
	en
	decorative glass

	[bookmark: P342]84 ударостойкое стекло: Изделие из стекла, выдерживающее удар твердым предметом, препятствуя его проникновению на противоположную сторону.
	en
	impact-resistant glass

	[bookmark: P345]85 взломостойкое стекло: Изделие из стекла, выдерживающее многократные удары твердыми предметами без образования сквозного отверстия, через которое может проникнуть человек.
	en
	burglar-resistant glass

	[bookmark: P348]86 пулестойкое стекло: Изделие из стекла, обеспечивающее защиту от пуль, выпущенных из огнестрельного стрелкового оружия, их фрагментов и осколков стекла.
	en
	bullet-resistant glass

	[bookmark: P351]87 взрывостойкое стекло: Изделие из стекла, обладающее свойствами снижения воздействия взрывной ударной волны и предохранения от поражения осколками стекла.
	en
	explosion-resistant glass

	[bookmark: P354]88 огнестойкое стекло: Изделие из стекла, способное в течение определенного периода времени выдерживать воздействие тепловых и механических нагрузок, возникающих во время пожара, препятствуя распространению огня и продуктов горения.
	en
	fire-resistant glass

	[bookmark: P357]89 шумозащитное стекло: Изделие из стекла, обладающее повышенными звукоизолирующими свойствами.
	en
	sound insulating glass

	[bookmark: P360]90 солнцезащитное стекло: Изделие из стекла, защищающее от солнечного излучения.
	en
	solar control glass

	[bookmark: P363]91 радиозащитное стекло: Изделие из стекла, защищающее от электромагнитного излучения.
	en
	electromagnetic shielding glass

	[bookmark: P366]92 радиационно-защитное стекло: Изделие из стекла, поглощающее ионизирующее излучение.
	en
	radiation protective glass

	[bookmark: P369]93 теплопоглощающее стекло: Изделие из стекла, характеризующееся достаточно высоким пропусканием в видимой области и высоким поглощением в ближней инфракрасной области спектра.
	en
	heat-absorbing glass

	[bookmark: P372]94 термостойкое стекло: Изделие из стекла, способное без разрушения выдерживать резкие перепады температур.
	en
	heat-resistant glass

	[bookmark: P375]95 морозостойкое стекло: Изделие из стекла, способное без разрушения и изменения характеристик выдерживать длительное воздействие низких температур.
	en
	frost-resistant glass

	[bookmark: P378]96 жаропрочное стекло: Изделие из стекла, способное без разрушения выдерживать длительное воздействие высоких температур.
	en
	heatproof glass

	2.5 Остекление
	
	

	[bookmark: P384]97 остекление: Одно или более изделий из стекла, закрепленных в конструкции.
	en
	glazing

	[bookmark: P387]98 наружное остекление: Остекление, частично или полностью расположенное вне здания (сооружения), подвергающееся климатическим воздействиям.
	en
	outside glazing

	[bookmark: P390]99 внутреннее остекление: Остекление, целиком расположенное во внутреннем пространстве здания (помещения), не подвергающееся климатическим воздействиям.
	en
	inside glazing

	[bookmark: P393]100 структурное остекление: Остекление без ярко выраженного разделения отдельных элементов.
	en
	structural glazing

	[bookmark: P396]101 планарное остекление: Безрамное остекление, установленное с использованием спайдерной системы крепления и натяжных конструкций.
	en
	planar glazing

	[bookmark: P399]102 вертикальное остекление: Остекление, расположенное под углом свыше 80° до 90° к горизонту.
	en
	vertical glazing

	[bookmark: P402]103 горизонтальное остекление: Остекление, расположенное под углом 0° - 25° к горизонту.
	en
	horizontal glazing

	[bookmark: P405]104 наклонное остекление: Остекление, расположенное под углом свыше 25° до 80° к горизонту.
	en
	inclined glazing

	2.6 Размеры изделий из стекла
	
	

	[bookmark: P411]105 свободные размеры; СВР: Размеры изделия из стекла, устанавливаемые изготовителем.
	en
	supplied size, stock size

	[bookmark: P414]106 твердые размеры; ТР: Размеры изделия из стекла, соответствующие спецификации потребителя.
	en
	cut size

	[bookmark: P417]107 конечные размеры: Размеры изделия из стекла, не предназначенного для перерезки.
	en
	final cut size

	[bookmark: P420]108 длина листа стекла: Размер листового стекла, определяемый в направлении вытягивания стекла.
	en
	length of pane

	[bookmark: P423]109 ширина листа стекла: Размер листового стекла, определяемый в направлении, перпендикулярном направлению вытягивания стекла.
	en
	width of pane



[bookmark: P427]Алфавитный указатель терминов на русском языке

	вид изделия из стекла
	16

	витраж
	57

	длина листа стекла
	108

	зеркало
	49

	зеркало бесцветное
	50

	зеркало цветное
	51

	изделие из стекла
	15

	остекление
	97

	остекление вертикальное
	102

	остекление внутреннее
	99

	остекление горизонтальное
	103

	остекление наклонное
	104

	остекление наружное
	98

	остекление планарное
	101

	остекление структурное
	100

	покрытие
	62

	покрытие антибактериальное
	80

	покрытие антибликовое
	72

	покрытие вакуумное
	66

	покрытие декоративное
	69

	покрытие жесткое
	67

	покрытие зеркальное
	71

	покрытие мягкое
	68

	покрытие, нанесенное вне линии
	64

	покрытие, нанесенное на линии
	63

	покрытие низкоэмиссионное
	73

	покрытие отражающее
	71

	покрытие пиролитическое
	65

	покрытие радиозащитное
	74

	покрытие самоочищающееся
	79

	покрытие солнцезащитное
	70

	покрытие твердое
	67

	покрытие токопроводящее
	75

	покрытие упрочняющее
	76

	покрытие фотохромное
	77

	покрытие электрохромное
	78

	размеры конечные
	107

	размеры свободные
	105

	размеры твердые
	106

	СВР
	105

	слой промежуточный
	45

	стекло
	1

	стекло армированное
	28

	стекло армированное полированное
	32

	стекло армированное профильное
	30

	стекло армированное узорчатое
	29

	стекло базовое
	18

	стекло безопасное
	81

	стекло бесцветное
	8

	стекло боросиликатное
	6

	стекло взломостойкое
	85

	стекло взрывостойкое
	87

	стекло глушеное
	14

	стекло гравированное
	59

	стекло декоративное
	83

	стекло жаропрочное
	96

	стекло закаленное
	34

	стекло закаленное эмалированное
	35

	стекло защитное
	82

	стекло исходное
	18

	стекло кварцевое
	4

	стекло листовое
	19

	стекло матированное
	52

	стекло «метелица»
	60

	стекло многослойное
	44

	стекло моллированное
	23

	стекло «мороз»
	61

	стекло морозостойкое
	95

	стекло накладное
	56

	стекло натрий-кальций-силикатное
	5

	стекло неорганическое
	2

	стекло огнестойкое
	88

	стекло, окрашенное в массе
	10

	стекло особо прозрачное
	9

	стекло плоское
	20

	стекло полированное
	31

	стекло прозрачное
	12

	стекло прокатное
	26

	стекло просвечивающее
	13

	стекло профильное
	22

	стекло пулестойкое
	86

	стекло радиационно-защитное
	92

	стекло радиозащитное
	91

	стекло с лакокрасочным покрытием
	55

	стекло с пескоструйной обработкой
	53

	стекло с пленкой
	42

	стекло с пленкой
	43

	стекло с пленочным покрытием
	42

	стекло с покрытием
	42

	стекло с полимерной пленкой
	43

	стекло с шелкотрафаретным рисунком
	58

	стекло силикатное
	3

	стекло солнцезащитное
	90

	стекло теплопоглощающее
	93

	стекло термовыдержанное закаленное
	36

	стекло термовыдержанное закаленное эмалированное
	37

	стекло термостойкое
	94

	стекло термоупрочненное
	38

	стекло термоупрочненное эмалированное
	39

	стекло травленое
	54

	стекло тянутое
	25

	стекло ударостойкое
	84

	стекло узорчатое
	27

	стекло упрочненное
	33

	стекло, упрочненное травлением
	41

	стекло фигурное
	21

	стекло флоат
	24

	стекло фотохромное
	11

	стекло химически упрочненное
	40

	стекло шумозащитное
	89

	стекло щелочноземельное силикатное
	7

	стеклопакет
	46

	стеклопакет двухкамерный
	48

	стеклопакет клееный
	46

	стеклопакет однокамерный
	47

	стемалит
	35

	тип изделия из стекла
	17

	ТР
	106

	ширина листа стекла
	109


[bookmark: P668]
Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

	acid etched glass
	54

	alkaline earth silicate glass
	7

	antibacterial coating
	80

	anti-reflective coating
	72

	basic glass
	18

	body tinted glass
	10

	borosilicate glass
	6

	bullet-resistant glass
	86

	burglar-resistant glass
	85

	cased glass
	56

	channel shaped glass
	22

	chemically strengthened glass
	40

	clear glass
	8

	clear mirror
	50

	coated glass
	42

	coating
	62

	conductive coating
	75

	curved glass
	23

	cut size
	106

	decorative coating
	69

	decorative glass
	83

	double glazing unit
	47

	drawn sheet glass
	25

	electrochromic coating
	78

	electromagnetic shielding coating
	74

	electromagnetic shielding glass
	91

	enamelled heat strengthened glass
	39

	enamelled thermally toughened glass
	35

	engraved glass
	59

	etching strengthened glass
	41

	explosion-resistant glass
	87

	extra clear glass
	9

	filmed glass
	43

	final cut size
	107

	fire-resistant glass
	88

	flat glass
	20

	float glass
	24

	frost-resistant glass
	95

	glass
	1

	glass «metelitza»
	60

	glass «moroz»
	61

	glass product
	15

	glazing
	97

	hard coating
	67

	heat soaked enamelled thermally toughened glass
	37

	heat soaked thermally toughened glass
	36

	heat strengthened glass
	38

	heat-absorbing glass
	93

	heatproof glass
	96

	heat-resistant glass
	94

	horizontal glazing
	103

	impact-resistant glass
	84

	inclined glazing
	104

	inorganic glass
	2

	inside glazing
	99

	insulating glass unit
	46

	interlayer
	45

	kind of glass product
	16

	laminated glass
	44

	leaded glass
	57

	length of pane
	108

	low-emissivity coating
	73

	mat glass
	52

	mirror
	49

	offline coating
	64

	online coating
	63

	opal glass
	14

	outside glazing
	98

	painted glass
	55

	patterned glass
	27

	photochromic coating
	77

	photochromic glass
	11

	planar glazing
	101

	polished glass
	31

	pyrolytic coating
	65

	radiation protective glass
	92

	reflective coating
	71

	rolled glass
	26

	safety glass
	81

	sand blasted glass
	53

	screen-printed glass
	58

	security glass
	82

	self-cleaning coating
	79

	shaped glass
	21

	sheet glass
	19

	silica glass
	4

	silicate glass
	3

	silk screen-printed glass
	58

	soda lime silicate glass
	5

	soft coating
	68

	solar control coating
	70

	solar control glass
	90

	sound insulating glass
	89

	stock size
	105

	strengthened glass
	33

	strengthening coating
	76

	structural glazing
	100

	supplied size
	105

	thermally toughened glass
	34

	tinted glass
	10

	tinted mirror
	51

	translucent glass
	13

	transparent glass
	12

	triple glazing unit
	48

	type of glass product
	17

	vacuum coating
	66

	vertical glazing
	102

	width of pane
	109

	wired channel shaped glass
	30

	wired glass
	28

	wired patterned glass
	29

	wired polished glass
	32



