# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 27 июня 1991 г. № 1089

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

System of safety standards.

Materials for means of hands protection.

Specifications

ГОСТ 12.4.183-91

Группа Т58

ОКСТУ 8300, 8470, 8600, 8700

Дата введения

1 января 1993 года

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Всесоюзным центральным научно-исследовательским институтом охраны труда.

Разработчики: М.Л. Брайнина (руководитель темы); В.В. Шаркова; И.С. Новожилова; Л.П. Климова; С.Л. Степанова.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.1991 № 1089.

3. Введен впервые.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

─────────────────────────────────────────┬────────────────────────

Обозначение НТД, на который дана ссылка │Номер пункта, приложения

─────────────────────────────────────────┼────────────────────────

ГОСТ 9.030-74                            │2.1

ГОСТ 12.4.049-78                         │2.1

ГОСТ 12.4.052-78                         │2.1

ГОСТ 12.4.118-82                         │2.1

ГОСТ 12.4.141-84                         │2.1

ГОСТ 12.4.143-84                         │2.1

ГОСТ 12.4.167-85                         │2.1

Примечание. Взамен ГОСТ 262-79 Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 № 160 с 1 января 1995 года введен в действие ГОСТ 262-93.

ГОСТ 262-79                              │2.1

ГОСТ 270-75                              │2.1

ГОСТ 938.0-75                            │Приложение 2

ГОСТ 938.14-70                           │Приложение 2

ГОСТ 3811-72                             │2.1

ГОСТ 3813-72                             │2.1

ГОСТ 3816-81                             │2.1

Примечание. Взамен ГОСТ 6102-78 Постановлением Госстандарта России от 23.03.1995 № 159 с 1 января 1996 года введен в действие ГОСТ 6102-94.

ГОСТ 6102-78                             │2.1

ГОСТ 8845-87                             │2.1

ГОСТ 8846-87                             │2.1

ГОСТ 8847-85                             │2.1

ГОСТ 8975-75                             │2.1

ГОСТ 8977-74                             │2.1

Примечание. Взамен ГОСТ 8978-75 Приказом Ростехрегулирования от 04.11.2004 № 62-ст с 1 сентября 2005 года введен в действие ГОСТ 8978-2003.

ГОСТ 8978-75                             │2.1

ГОСТ 10681-75                            │Приложения 1, 2

ГОСТ 11209-85                            │2.1

ГОСТ 12023-66                            │2.1

ГОСТ 12088-77                            │2.1

ГОСТ 12580-78                            │2.1

ГОСТ 12739-85                            │2.1

ГОСТ 15162-82                            │2.1

ГОСТ 15898-70                            │2.1

ГОСТ 15902.1-80                          │2.1

ГОСТ 15902.2-79                          │2.1

ГОСТ 15902.3-79                          │2.1

ГОСТ 15967-70                            │2.1

ГОСТ 17035-86                            │2.1

ГОСТ 17074-71                            │2.1

ГОСТ 17316-71                            │2.1; Приложение 2

ГОСТ 17317-88                            │2.1

ГОСТ 20566-75                            │Приложения 1, 2

ГОСТ 21353-75                            │2.1

Настоящий стандарт распространяется на ткани различного сырьевого состава, искусственные и натуральные кожи, пленочные полимерные материалы, трикотажные и нетканые холстопрошивные полотна, асбестовые ткани (далее - материалы), предназначенные для изготовления средств защиты рук на производстве, и устанавливает общие технические требования к ним.

Требования стандарта являются обязательными.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Материалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативно-технической документации.

Примечание. Применение на добровольной основе пункта 1.2 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474).

1.2. Материалы должны обеспечивать защиту от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с табл. 1 - 7 и не оказывать вредного воздействия на кожу рук работающих.

Таблица 1

Показатели качества тканей

────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Наименование  │                           Нормы для группы защиты

показателя   ├──────────────────┬───────────────────────────┬────┬──────────┬──────────────

│ от механических  │ от повышенных температур  │от  │от неток- │    метод

│   воздействий    │                           │по- │сичной    │  испытаний

│                  │                           │ни- │пыли      │

├───┬────┬────┬────┼────┬──────┬───────┬───────┤жен-├────┬─────┤

│ис-│про-│по- │виб-│теп-│искр, │контак-│контак-│ных │мел-│круп-│

│ти-│ко- │ре- │ра- │ло- │брызг,│та с   │та с   │тем-│ко- │но-  │

│ра-│лов │зов │ции │во- │рас-  │нагре- │нагре- │пе- │дис-│дис- │

│ния│    │    │    │го  │плав- │тыми   │тыми   │ра- │пер-│пер- │

│   │    │    │    │из- │ленно-│поверх-│поверх-│тур │сной│сной │

│   │    │    │    │лу- │го ме-│ностями│ностями│    │пыли│пыли │

│   │    │    │    │че- │талла,│от 45  │от 100 │    │    │     │

│   │    │    │    │ния │окали-│до     │до     │    │    │     │

│   │    │    │    │    │ны    │100 °C │400 °C │    │    │     │

────────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼─────┼──────────────

1. Поверхност- │650│650 │650 │470 │800 │  730 │  800  │  800  │800 │410 │ 460 │ ГОСТ 3811

ная плотность,  │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

г/м2, не более  │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

2. Разрывная   │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

нагрузка, Н,    │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

не менее:       │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

по основе    │300│670 │1000│600 │530 │ 1200 │  520  │  490  │520 │1200│ 440 │

по утку      │400│450 │600 │600 │470 │  850 │  420  │  410  │380 │630 │ 310 │ ГОСТ 3813

3. Стойкость   │500│500 │500 │500 │500 │  500 │  500  │  500  │500 │500 │ 500 │ ГОСТ 15967,

к истиранию,    │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │смена

циклы, не менее │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │водостойкой

│   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │шкурки после

│   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │1000 циклов

│   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │истирающих

│   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │воздействий

4. Жесткость,  │27 │ 27 │ 27 │ 27 │ 16 │  27  │  27   │  16   │ 16 │ 16 │ 16  │ ГОСТ 8977,

сН, не более    │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │размер образ-

│   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │ца 20 x 95 мм

5. Осыпаемость,│40 │ 40 │ 40 │ 40 │ 40 │40 <*>│  40   │40 <*> │ 40 │ 40 │ 40  │ Приложение 1

Н, не менее     │   │    │    │    │    │      │       │       │<*> │    │     │

6. Изменение   │ 5 │  5 │  5 │  5 │  5 │   5  │   5   │   5   │  5 │  5 │  5  │ ГОСТ 12.4.049

линейных разме- │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

ров после мокрой│   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

обработки, %,   │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

не более        │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

7. Гигроско-   │ 5 │  5 │  5 │  5 │  5 │   5  │   5   │   5   │ 5  │  5 │  5  │ ГОСТ 3816

пичность, %,    │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

не менее        │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

8. Стойкость   │ - │ 13 │  - │  - │  - │   -  │   -   │   -   │ -  │ -  │  -  │ Приложение 2

к проколу, Н,   │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

не менее        │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

9. Сопротивле- │ - │ -  │  2 │  - │  - │   -  │   -   │   -   │ -  │ -  │  -  │ ГОСТ 12.4.141

ние порезу,     │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

Н/мм, не менее  │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

10. Огнестой-  │ - │ -  │  - │  - │ 30 │  30  │   -   │   -   │ -  │ -  │  -  │ ГОСТ 11209

кость, с        │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

11. Стойкость  │ - │ -  │  - │  - │  - │  50  │   -   │   3   │ -  │ -  │  -  │ ГОСТ 12.4.052

к прожиганию, с,│   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

не менее        │   │    │    │    │    │      │       │       │    │    │     │

--------------------------------

<*> Кроме шерстяных и полушерстяных тканей.

Таблица 2

Показатели качества искусственных кож

────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────

Наименование  │            Норма для группы защиты            │    Метод

показателя   ├─────────────┬───────────────┬──────────┬──────┤  испытания

│от механичес-│ от повышенных │от раство-│от    │

│ких воздейст-│  температур   │ров кислот│нефти,│

│вий: истира- ├────┬────┬─────┤концентра-│нефте-│

│ния, проко-  │теп-│от- │искр,│ции от 20 │про-  │

│лов, порезов,│ло- │кры-│брызг│до 50%    │дук-  │

│вибрации; от │вого│того│рас- │(по серной│тов,  │

│нетоксичной  │из- │пла-│плав-│к-те) и   │масел │

│пыли: крупно-│лу- │мени│лен- │щелочей   │и жи- │

│дисперсной,  │че- │    │ного │концентра-│ров   │

│мелкодиспер- │ния │    │ме-  │ции до 20%│      │

│сной; от     │    │    │тал- │(по гидро-│      │

│пониженных   │    │    │ла,  │окиси     │      │

│температур   │    │    │ока- │натрия)   │      │

│             │    │    │лины │          │      │

────────────────┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────────┼──────┼──────────────

1. Стойкость   │    1600     │1600│1600│1600 │    -     │   -  │ ГОСТ 15967,

к истиранию,    │             │    │    │     │          │      │смена

циклы, не менее │             │    │    │     │          │      │водостойкой

│             │    │    │     │          │      │шкурки после

│             │    │    │     │          │      │1000 циклов

│             │    │    │     │          │      │истирающих

│             │    │    │     │          │      │воздействий

2. Сопротивле- │      -      │ -  │ 35 │ 35  │    24    │  10  │ ГОСТ 17074

ние раздиранию, │             │    │    │     │          │      │

Н, не менее:    │             │    │    │     │          │      │

в продольном │      -      │ 18 │ -  │  -  │    -     │   -  │

направлении     │             │    │    │     │          │      │

в поперечном │      -      │ 30 │ -  │  -  │    -     │   -  │

направлении:    │             │    │    │     │          │      │

низкой       │   10 - 20   │    │    │     │          │      │

прочности       │             │    │    │     │          │      │

средней      │   20 - 50   │    │    │     │          │      │

прочности       │             │    │    │     │          │      │

высокой      │     50      │    │    │     │          │      │

прочности,      │             │    │    │     │          │      │

не менее        │             │    │    │     │          │      │

3. Жесткость,  │     12      │ 24 │ 24 │ 24  │    20    │  30  │ ГОСТ 8977

сН, не более    │             │    │    │     │          │      │

4. Стойкость   │     22      │ -  │ -  │  -  │    -     │  30  │ ГОСТ 12.4.118

к проколу, Н,   │             │    │    │     │          │      │

не менее        │             │    │    │     │          │      │

5. Сопротив-   │      6      │ -  │ -  │  -  │    -     │   -  │ ГОСТ 12.4.141

ление порезу,   │             │    │    │     │          │      │

Н/мм, не менее  │             │    │    │     │          │      │

6. Морозостой- │             │    │    │     │          │      │ ГОСТ 15162

кость, °C:      │             │    │    │     │          │      │

высокая      │  Ниже -60   │ -  │ -  │  -  │    -     │   -  │

средняя      │От -30 до -60│    │    │     │          │      │

умеренная    │   До -30    │    │    │     │          │      │

Примечание. Взамен ГОСТ 8978-75 Приказом Ростехрегулирования от 04.11.2004 № 62-ст с 1 сентября 2005 года введен в действие ГОСТ 8978-2003.

7. Устойчивость│     300     │200 │200 │ 200 │    -     │   -  │ ГОСТ 8978

к многократному │             │    │    │     │          │      │

изгибу, тыс.    │             │    │    │     │          │      │

циклов, не менее│             │    │    │     │          │      │

8. Прочность   │    0,98     │ -  │ -  │  -  │    -     │  0,6 │ ГОСТ 17317

связи пленочного│             │    │    │     │          │      │

покрытия с      │             │    │    │     │          │      │

основой, Н/мм,  │             │    │    │     │          │      │

не менее        │             │    │    │     │          │      │

9. Усадка после│      3      │ -  │ -  │  -  │    -     │   -  │ ГОСТ 8972

намокания и     │             │    │    │     │          │      │

высушивания, %, │             │    │    │     │          │      │

не более        │             │    │    │     │          │      │

10. Намокае-   │      0      │ -  │ -  │  -  │    -     │   -  │ ГОСТ 8972

мость со стороны│             │    │    │     │          │      │

покрытия, %     │             │    │    │     │          │      │

11. Огнеупор-  │      -      │ -  │ 30 │  -  │    -     │   -  │ ГОСТ 15898

ность (огне-    │             │    │    │     │          │      │

стойкость), с,  │             │    │    │     │          │      │

не менее        │             │    │    │     │          │      │

12. Слипание   │      -      │ -  │ 0  │  0  │    -     │   -  │ ГОСТ 8975

покрытия, кПа   │             │    │    │     │          │      │

13. Стойкость  │      -      │ -  │ -  │ 50  │    -     │   -  │ ГОСТ 12.4.052

к прожиганию, с,│             │    │    │     │          │      │

не менее        │             │    │    │     │          │      │

14. Разрывная  │             │    │    │     │   350    │  350 │ ГОСТ 17316

нагрузка, Н:    │             │    │    │     │          │      │

в продольном │      -      │290 │290 │ 290 │          │      │

направлении,    │             │    │    │     │          │      │

не менее        │             │    │    │     │          │      │

в поперечном │      -      │270 │270 │ 270 │    -     │   -  │ -

направлении     │             │    │    │     │          │      │

низкой       │     350     │    │    │     │          │      │

прочности       │             │    │    │     │          │      │

средней      │ 350 - 1000  │ -  │ -  │  -  │    -     │   -  │

прочности       │             │    │    │     │          │      │

высокой      │    1000     │    │    │     │          │      │

прочности,      │             │    │    │     │          │      │

не менее        │             │    │    │     │          │      │

15. Удлинение  │     55      │ 55 │ 55 │ 55  │    15    │  15  │ ГОСТ 17316

при разрыве, %, │             │    │    │     │          │      │

не более        │             │    │    │     │          │      │

16. Изменение  │      -      │ -  │ -  │  -  │    -     │   5  │ ТУ 38.106251-

массы образца   │             │    │    │     │          │      │85

(степень        │             │    │    │     │          │      │

набухания) в    │             │    │    │     │          │      │

трансформаторном│             │    │    │     │          │      │

масле в течение │             │    │    │     │          │      │

24 ч, %         │             │    │    │     │          │      │

17. Температура│      -      │ -  │ -  │  -  │    -     │  40  │ ГОСТ 7912

хрупкости, °C,  │             │    │    │     │          │      │

не менее        │             │    │    │     │          │      │

Таблица 3

Показатели качества полимерных материалов

──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────

Наименование │                              Норма для группы защиты                              │Метод

показателя  ├─────┬─────┬───────────────────┬───────┬─────────────┬───────┬─────────┬─────┬─────┤испыта-

│от   │от   │от растворов кислот│от     │от растворов │от воды│от орга- │от   │от   │ния

│рент-│ра-  │(по серной кислоте)│элект- │ щелочей (по │и раст-│нических │неф- │вред-│

│ге-  │дио- │                   │ричес- │ гидроокиси  │воров  │раствори-│ти,  │ных  │

│новс-│ак-  ├─────┬──────┬──────┤кого   │   натрия)   │неток- │телей, в │неф- │био- │

│ких  │тив- │кон- │кон-  │кон-  │тока   │             │сичных │том числе│те-  │логи-│

│излу-│ных  │цент-│цент- │цент- │       │             │веществ│лаков и  │про- │чес- │

│чений│заг- │рации│рации │рации │       ├───────┬─────┤       │красок на│дук- │ких  │

│     │ряз- │от 50│от 20 │до 20%│       │кон-   │кон- │       │их основе│тов, │фак- │

│     │нений│до   │до 50%│      │       │цент-  │цент-│       │         │ма-  │торов│

│     │     │80%  │      │      │       │рации  │рации│       │         │сел, │(мик-│

│     │     │     │      │      │       │до 20% │св.  │       │         │жиров│ро-  │

│     │     │     │      │      │       │       │20%  │       │         │     │орга-│

│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │низ- │

│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │мов) │

──────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼────────

1. Толщина,  │ Не  │ Не  │     │  Не  │  Не  │  Не   │       │     │  Не   │Не менее │ Не  │ Не  │

мм            │более│менее│     │менее │ более│менее  │       │     │ менее │   0,2   │менее│более│

│ 1,7 │ 0,3 │     │ 0,3  │  0,3 │ 1,3   │       │     │  0,3  │         │ 0,4 │ 0,3 │

2. Условная  │ 3,5 │     │     │13 <*>│20 <*>│20 <*> │       │     │13 <*> │   20,0  │ 8,0 │22,0 │ГОСТ

прочность при │     │     │     │------│------│------ │       │     │------ │         │     │     │12580

растяжении,   │     │     │     │  7   │  15  │ 9,5   │       │     │   7   │         │     │     │ГОСТ 270

мПа, не менее │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

3. Относи-   │ Не  │  -  │     │  Не  │      │  Не   │  Не   │     │  Не   │Не менее │500,0│ Не  │ГОСТ

тельное       │более│     │     │менее │      │ менее │ менее │     │ менее │   270   │     │более│12580

удлинение при │ 250 │     │     │ 700  │      │800 <*>│750 <*>│     │  700  │         │     │800,0│ГОСТ 270

разрыве, %:   │     │     │     │      │      │-------│-------│     │       │         │     │     │

│     │     │     │      │      │  600  │  600  │     │       │         │     │     │

до воздейст- │     │  -  │ 200 │  -   │  -   │   -   │   -   │ 200 │   -   │    -    │  -  │  -  │   -

вия агрессив- │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

ных сред      │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

после воздей-│  -  │  -  │ 160 │  -   │  -   │   -   │   -   │ 160 │   -   │    -    │  -  │  -  │   -

ствия агрес-  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

сивных сред   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

4. Относи-   │Защитные   │  -  │  -   │  -   │   -   │   -   │  -  │   -   │    -    │  -  │  -  │   -

тельное рент- │свойства   │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

генозащитное  │материала  │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

свойство      │должны быть│     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

(свинцовый    │эквивалент-│     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

эквивалент)   │ны пластине│     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

│свинца     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

│толщиной   │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

│не менее   │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

│0,3 мм при │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

│напряжении │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

│100 кВ на  │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

│рентгеновс-│     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

│кой трубке │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

Примечание. ГОСТ 27708-88 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2010 года в связи с введением в действие ГОСТ Р 53371-2009 (Приказ Ростехрегулирования от 28.07.2009 № 264-ст).

5. Дезактиви-│  -  │ 20  │  -  │  -   │  -   │   -   │   -   │  -  │   -   │    -    │  -  │  -  │ГОСТ

руемость      │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │27708

(коэффициент  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

дезактивации) │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

не менее      │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

Примечание. Взамен ГОСТ 262-79 Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 № 160 с 1 января 1995 года введен в действие ГОСТ 262-93.

6. Сопротив- │  -  │  -  │18,5 │  -   │  -   │40 <*> │40 <*> │18,5 │   -   │   30    │ 5,0 │  -  │ГОСТ

ление раздиру,│     │     │     │      │      │------ │------ │     │       │         │     │     │21353

кН/м, не менее│     │     │     │      │      │  12   │  15   │     │       │         │     │     │ГОСТ 262

7. Изменение │  -  │  -  │  1  │  -   │  -   │  -    │   -   │  1  │   -   │    -    │  -  │  -  │ГОСТ

массы образца │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │9.030

(степень      │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

набухания), %,│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

не более      │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

8. Условная  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

прочность при │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

растяжении,   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

мПа, не менее:│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

до воздейст- │  -  │  -  │  8  │  -   │  -   │   -   │   -   │ 8,0 │   -   │    -    │  -  │  -  │ГОСТ

вия агрес-    │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │12580

сивных сред   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

после воздей-│  -  │  -  │ 6,4 │  -   │  -   │   -   │   -   │ 6,4 │   -   │    -    │  -  │  -  │

ствия агрес-  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

сивных сред   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

9. Относи-   │  -  │  -  │  -  │  35  │  -   │   -   │  12   │  3  │  35   │   200   │25,0 │15,0 │ГОСТ

тельное оста- │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │12580

точное удли-  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

нение после   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

разрыва, %,   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

не более      │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

10. Стойкость│  -  │  -  │  -  │  30  │  -   │   -   │  30   │  -  │   -   │    -    │  -  │  -  │ГОСТ

к действию    │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │9.030

кислот (изме- │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

нение условной│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

прочности при │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

растяжении и  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

относительного│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

удлинения при │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

разрыве после │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

воздействия   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

эталонных     │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

испытательных │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

жидкостей в   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

течение 24 ч  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

при темпе-    │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

ратуре        │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

23 +/- 2 °C), │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

% не более    │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

11. Жест-    │  -  │  -  │  -  │  -   │  -   │   -   │   -   │  -  │   -   │    8    │  -  │  -  │ГОСТ

кость, сН,    │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │8977

не более      │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

12. Устойчи- │     │     │     │      │      │       │       │     │       │   500   │     │     │ГОСТ

вость к исти- │     │     │     │      │      │       │       │     │       │(при на- │     │     │12.4.143

ранию, циклы, │     │     │     │      │      │       │       │     │       │грузке   │     │     │

не менее      │     │     │     │      │      │       │       │     │       │1 кг)    │     │     │

│     │     │     │      │      │       │       │     │       │      -10│     │     │

13. Коэффи-  │  -  │  -  │  -  │  -   │  -   │   -   │   -   │  -  │   -   │9 x 10   │  -  │  -  │ГОСТ

циент прони-  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │12.4.143

цаемости      │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

органических  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

растворителей │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

(проницаемость│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

парами        │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

четыреххлорис-│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

того угле-    │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

рода), г/см,  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

с, не более   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

14. Стойкость│  -  │  -  │  -  │  -   │  -   │   -   │   -   │  -  │   -   │  20,0   │  -  │  -  │ГОСТ

к действию    │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │9.030

органических  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

растворителей,│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

%, не более   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

15. Степень  │  -  │  -  │  -  │  -   │  -   │   -   │   -   │  -  │   -   │    -    │60,0 │  -  │ГОСТ

набухания     │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │9.030

пленки (изме- │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

нение массы   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

образца) в    │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

смеси бензин- │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

бензол (по    │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

массе) в соот-│     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

ношении 3:1,  │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

%, не более   │     │     │     │      │      │       │       │     │       │         │     │     │

Примечание. В числителе приведены значения показателей качества и методы испытаний для материалов бесшовных диэлектрических перчаток, в знаменателе - для штанцованных.

Таблица 4

Показатели качества трикотажных полотен

───────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────

Наименование показателя    │Норма для группы │Метод испытания

│     защиты      │

├─────────────────┤

│ от механических │

│   воздействий   │

│   (истирания)   │

───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────

1. Поверхностная плотность,   │       300       │ГОСТ 8845

г/м2, не более                 │                 │

2. Плотность по вертикали     │      25,0       │ГОСТ 8846

на 5 см, число петель          │                 │

3. Прочность при разрыве, Н,  │      140,0      │ГОСТ 8847

не менее                       │                 │

4. Стойкость к истиранию      │      350,0      │ГОСТ 12739

по плоскости, циклы, не менее  │                 │

5. Гигроскопичность, %,       │       7,0       │ГОСТ 3816

не менее                       │                 │

6. Жесткость, сН, не более    │       1,0       │ГОСТ 8977

7. Воздухопроницаемость,      │      200,0      │ГОСТ 12088

дм3/м2, с, не менее            │                 │

Таблица 5

Показатели качества нетканых полотен

───────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────

Наименование показателя    │      Норма      │Метод испытания

───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────

1. Толщина, мм                │ От 0,12 до 0,15 │ГОСТ 12023

2. Поверхностная плотность,   │       250       │ГОСТ 15902.1

г/м2, не более                 │                 │

3. Прочность при разрыве, Н,  │                 │

не менее:                      │                 │

по длине                    │       500       │ГОСТ 15902.3

по ширине                   │       850       │

4. Плотность нитей            │                 │ГОСТ 15902.2

(число нитей):                 │                 │

по длине                    │       41        │      -

по ширине                   │       20        │      -

5. Гигроскопичность, %,       │        7        │ГОСТ 3816

не менее                       │                 │

Таблица 6

Показатели качества асбестовых тканей

─────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────

Наименование показателя   │  Норма для   │  Метод испытания

│группы защиты │

├──────────────┤

│ от контакта  │

│ с нагретыми  │

│поверхностями │

│  св. 400 °C  │

─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────

Примечание. Взамен ГОСТ 6102-78 Постановлением Госстандарта России от 23.03.1995 № 159 с 1 января 1996 года введен в действие ГОСТ 6102-94.

1. Масса 1 м2, г, не более  │     900      │ ГОСТ 6102

2. Толщина, мм, не менее    │     1,4      │ ГОСТ 6102

3. Разрывная нагрузка, Н,   │              │ ГОСТ 6102

не менее:                    │              │

по основе                 │     1000     │

по утку                   │     400      │

4. Стойкость к истиранию,   │     300      │ ГОСТ 15967, смена

циклы, не менее              │              │водостойкой шкурки

│              │через 1000 циклов

│              │истирающего

│              │воздействия

5. Потеря массы при         │      27      │ ГОСТ 6102

прокаливании, %, не менее    │              │

6. Жесткость, сН, не более  │      8       │ ГОСТ 8977 (размер

│              │образца 20 x 95 мм)

7. Осыпаемость, Н, не менее │      20      │ Приложение 1

Таблица 7

Показатели качества натуральных кож

────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────

Наименование    │ Норма для группы защиты │  Метод испытания

показателя     ├───────────┬─────────────┤

│от механи- │от повышенных│

│ческих     │температур   │

│воздействий│(искр, брызг │

│(проколов, │расплавленно-│

│порезов,   │го металла,  │

│истирания) │окалины);    │

│           │от контакта  │

│           │с нагретыми  │

│           │поверхностями│

│           │от 45° до    │

│           │100 °C       │

────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────────

1. Разрывная на-   │   130,0   │    130,0    │ ГОСТ 3813

грузка, Н, не менее │           │             │

2. Стойкость к     │   58,0    │             │ ГОСТ 12.4.118

проколу, Н, не менее│           │             │

3. Стойкость к     │  7000,0   │   7000,0    │ ГОСТ 15967, смена

истиранию, циклы,   │           │             │водостойкой шкурки

не менее            │           │             │после 1000 исти-

│           │             │рающих воздействий

4. Сопротивление   │    8,0    │             │ ГОСТ 12.4141

порезу, Н/мм,       │           │             │

не менее            │           │             │

5. Масса 1 м2/г,   │   530,0   │    530,0    │ ГОСТ 938.13

не более            │           │             │

6. Жесткость, сН,  │   10,0    │    10,0     │ ГОСТ 8977

не более            │           │             │

7. Раздирающая на- │    3,4    │     3,4     │ ГОСТ 3813

грузка, Н, не менее │           │             │

8. Стойкость к про-│     -     │    60,0     │ ГОСТ 12.4.052

жиганию, с, не менее│           │             │

1.3. Ткани, искусственные и натуральные кожи применяют для изготовления оснований и накладок средств защиты рук.

1.4. Пленочные полимерные материалы применяют для средств защиты рук.

1.5. Трикотажные полотна применяют для изготовления средств защиты рук и их деталей, а также для изготовления вкладышей в средствах защиты рук из полимерных материалов.

1.6. Нетканые полотна применяют для изготовления тыльной стороны, подкладки и прокладки средств защиты рук различного назначения.

1.7. Асбестовые ткани применяют для изготовления оснований и накладок средств защиты рук.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

2.1. Показатели качества тканей и методы испытаний искусственных кож, полимерных материалов, трикотажных полотен, нетканых полотен, асбестовых тканей и натуральных кож должны соответствовать указанным в табл. 1 - 7 и Приложениях 1 и 2.

Ассортимент материалов в зависимости от группы и подгруппы защиты приведен в Приложении 3.

# Приложение 1

Обязательное

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСЫПАЕМОСТИ ТКАНЕЙ

Настоящий метод применяют для тканей, предназначенных для рукавиц и трехпалых перчаток специального назначения.

Сущность метода заключается в определении усилия, требующегося для сбрасывания двухмиллиметрового слоя нитей ткани.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб - по ГОСТ 20566.

1.2. Из каждой отобранной пробы вырезают 20 элементарных проб по основе и 20 элементарных проб по утку размером 30 x 100 мм.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Перед испытанием пробы выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681 в течение 24 ч.

3. АППАРАТУРА

3.1. Разрывная машина с приспособлением ЦНИХБИ (черт. 1).

Приспособление для определения усилий при осыпании ткани

1 - гребенка; 2 - зажим; 3 - нижние тиски;

4 - верхние тиски; 5 - держатель

Черт. 1

Приспособление состоит из гребенки, имеющей 18 игл диаметром 0,8 мм, равномерно расположенных в один ряд по длине 40 мм; специального зажима, закрепляемого в нижних тисках разрывной машины. В верхние тиски разрывной машины зажимают держатель гребенки.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Элементарную пробу заправляют в пластинку (черт. 2), облегчающую точную заправку пробы в приспособление для сбрасывания ткани шириной 2 мм.

Пластинка для заправки ткани в приспособление

Черт. 2

4.2. Элементарную пробу накладывают на пластину с плоской пружиной (черт. 2) таким образом, чтобы ее край вплотную подходил к выступу пластинки. После этого пробу прижимают пружиной и накалывают на иглы гребенки, которые проходят через прорезь пластинки.

4.3. В специальный держатель, который зажимают в верхних тисках разрывной машины, заправляют гребенку вместе с пробой. Другой конец пробы закрепляют в зажиме, укрепленном в нижних тисках разрывной машины.

4.4. Элементарной пробе при заправке в нижнем зажиме дают предварительное натяжение 20 г, зажимная длина 50 мм.

4.5. В момент полного сбрасывания ткани шириной 2 мм иглами гребенки по шкале нагрузок разрывной машины отмечают усилие, которое характеризует стойкость элементарной пробы к осыпанию.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За стойкость образца ткани к осыпанию по основе и утку принимают соответственно среднее арифметическое результатов испытания 20 элементарных проб, вырезанных вдоль утка, и 20 элементарных проб, вырезанных вдоль основы, определяемых по шкале прибора и выраженных в ньютонах.

5.2. За показатель осыпаемости ткани принимают большее из полученных среднеарифметических значений осыпаемости по основе или по утку.

# Приложение 2

Обязательное

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ К ПРОКОЛУ

Настоящий метод применяют для материалов, предназначенных для рукавиц и трехпалых перчаток специального назначения (швейных).

Сущность метода заключается в определении силы прокола при постоянной скорости перемещения подвижного зажима.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб тканей - по ГОСТ 20566, искусственных кож - по ГОСТ 17316, натуральных кож - по ГОСТ 938.0.

1.2. Из каждой отобранной пробы вырезают две элементарные пробы размером 60 x 130 мм. Толщина каждой испытуемой пробы не должна отличаться более чем на 10% от среднего значения толщины испытуемых проб.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Перед испытанием элементарные пробы выдерживают в климатических условиях в течение 24 ч:

для тканей - по ГОСТ 10681;

для искусственных кож - по ГОСТ 17316;

для натуральных кож - по ГОСТ 938.14.

3. АППАРАТУРА

3.1. Разрывная машина, обеспечивающая измерение усилия с погрешностью не более 1%.

Разрывная машина должна быть снабжена приспособлением, обеспечивающим установку испытуемого образца так, чтобы сила прокола была направлена перпендикулярно к поверхности образца (черт. 3).

Приспособление для установки образца

1 - прокалывающий элемент; 2 - зажимные винты;

3 - площадка для закрепления образца; 4 - образец

Черт. 3

3.2. В качестве прокалывающего элемента при оценке защитных свойств следует применять медицинскую иглу или стальной стержень диаметром 2,6 мм, углом заточки 20°, длиной острия 8 мм.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Закрепляют прокалывающий элемент.

4.2. Устанавливают скорость перемещения нижнего зажима разрывной машины (200 +/- 20) мм/мин.

4.3. Образец с помощью винтов закрепляют на площадке, включают разрывную машину и фиксируют величину прокола испытываемого материала. На одной элементарной пробе проводят два испытания, на другой - три.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За показатель стойкости к проколу принимают величину прокола, определяемую по шкале прибора и выраженную в ньютонах, и вычисляют как среднее арифметическое результатов пяти измерений.

# Приложение 3

Рекомендуемое

АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ И ПОДГРУППЫ ЗАЩИТЫ

Таблица 8

──────────┬──────────────────────┬─────────────────┬──────────────

Группа и │     Наименование     │   Нормативно-   │  Назначение

подгруппа │       материала      │   техническая   │  материала

защиты  │                      │  документация   │

──────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────

От меха-  │                      │                 │

нических  │                      │                 │

воздейст- │                      │                 │

вий:      │                      │                 │

истирания │ Ткань полиэфирная    │ ГОСТ 11209-85   │ Для основания

│»Дозор» арт. 3179     │                 │

│ Ткань костюмная      │ ГОСТ 11209-85   │ То же

│»Горизонт» арт. 3581  │                 │

│ Ткань хлопчато-      │ РСТ РСФСР 588-84│ «

│бумажная              │                 │

│ Двунитка арт. 6706   │                 │

│ Двунитка суровая     │ ТУ 17 РСФСР     │ «

│аппретированная       │10.101-24-90     │

│арт. 6867             │                 │

│ Парусина брезентовая │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11201            │                 │

│ Ткань льнокапроновая │ ТУ 17 РСФСР     │»

│арт. 11230            │40-6283-78       │

│ Парусина окрашенная  │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11253            │                 │

│ Парусина окрашенная  │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11284            │                 │

│ Двуниток льнолавсано-│ ГОСТ 11302-78   │ «

│вый № 1 арт. 12110    │                 │

│ Двуниток льнолавсано-│ ГОСТ 11302-78   │ «

│вый № 2 арт. 12205    │                 │

│ Ткань льновискозная  │ ТУ 17 РСФСР     │ «

│арт. 112104           │68-11467-87      │

│ Ткань прорезиненная  │ ТУ 38.1051057-76│ Для основания

│566-ЛГН-2             │                 │и накладки

│ Винилискожа-Т        │ ТУ 17 РСФСР     │ То же

│прерывистая           │0300163-009-91   │

│ Кожа из бахтармяного │ ОСТ 17-463-75   │ «

│спилка                │                 │

│ Уретанискожа-ТР      │ ТУ 17-21-426-82 │ Для накладки

│неперфорированная     │                 │

проколов  │ Ткань костюмная      │ ГОСТ 11209-85   │ Для основания

│»Горизонт» арт. 3581  │                 │

│ Кирза двухслойная    │ ТУ 17 РСФСР     │ То же

│гладкокрашеная        │60-10454-82      │

│арт. 6767             │                 │

Примечание.  Взамен ГОСТ 19196-80 Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 № 160 с 1 января 1995 года введен в действие ГОСТ 19196-93.

│ Кирза двухслойная    │ ГОСТ 19196-80   │ «

│гладкокрашеная        │                 │

│арт. 6879             │                 │

│ Парусина брезентовая │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11201            │                 │

│ Парусина окрашенная  │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11253            │                 │

│ Парусина окрашенная  │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11284            │                 │

│ Парусина полульняная │ ТУ 17 Латв. ССР │ «

│окрашенная арт. 11285 │1116-86          │

│ Ткань полульняная    │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11287            │                 │

│ Ткань полульняная    │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11292            │                 │

│ Кожа из бахтармяного │ ОСТ 17-463-75   │ Для основания

│спилка                │                 │и накладки

порезов   │ Кирза двухслойная    │ ГОСТ 19196-80   │ То же

│гладкокрашеная        │                 │

│арт. 6879             │                 │

│ Ткань льнокапроновая │ ТУ 17 РСФСР     │ «

│арт. 11230            │40-6283-78       │

│ Парусина окрашенная  │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11253            │                 │

│ Парусина окрашенная  │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11284            │                 │

│ Парусина полульняная │ ТУ 17 Латв. ССР │ «

│арт. 11285            │1116-86          │

│ Ткань полульняная    │ ГОСТ 20712-75   │ «

│окрашенная арт. 11287 │                 │

│ Ткань льновискозная  │ ТУ 17 РСФСР     │ Для основания

│для рукавиц           │68-11467-87      │

│арт. 112104           │                 │

│ Кожа из бахтармяного │ ОСТ 17-463-75   │ Для основания

│спилка                │                 │и накладки

вибрации  │ Ткань хлопчато-      │ ТУ 17 РСФСР     │ Для основания

│бумажная              │10.101-24-90     │

│ Двунитка суровая     │                 │

│аппретированная       │                 │

│арт. 6867             │                 │

│ Ткань хлопчато-      │ РСТ РСФСР 588-84│ То же

│бумажная              │                 │

│ Двунитка арт. 6706   │                 │

│ Двуниток льнолавсано-│ ГОСТ 11302-78   │ Для основания

│вый № 2 арт. 12110    │                 │

│ Двуниток льнолавсано-│ ГОСТ 11302-78   │ То же

│вый № 1 арт. 12205    │                 │

│ Винилискожа-Т        │ ТУ 17 РСФСР     │ Для накладки

│прерывистая           │0300163-009-91   │

│ Эластоискожа-Т       │ ТУ 17 РСФСР     │ То же

│для средств           │0300205-66-91    │

│индивидуальной защиты │                 │

│ Ткань хлопчатобумаж- │ ТУ 17 РСФСР     │ Для подкладки

│ная сукно суровое     │60-5890-84       │

│с начесом арт. 4788   │                 │

│ Полотно холстопрошив-│ ОСТ 17-251-78   │ То же

│ное «байка»           │                 │

│арт. 931128           │                 │

│ Полотно холстопрошив-│ ТУ 17-14-261-85 │ «

│ное арт. 931401       │                 │

│ Трубка резиновая     │ ГОСТ 3399-76    │ Для вибро-

│медицинская           │                 │гасящей

│Диаметр 6 - 7 мм      │                 │прокладки

│ Резина виброгасящая  │ ТУ 17-21-463-83 │ То же

от повы-  │ Ватины холстопрошив- │ ГОСТ 18273-80   │ Для подкладки

шенных    │ные шерстяные         │                 │

температур│ Ватины холстопрошив- │ ГОСТ 19008-82   │ То же

│ные хлопчатобумажные  │                 │

│ Полотно холстопрошив-│ ТУ 17-14-266-85 │ «

│ное техническое       │                 │

│арт. 921506           │                 │

│ Войлок тонкошерстный │ ТУ РСФСР        │ «

│теплоизоляционный     │35-4271-86       │

│марки АТИМ            │                 │

│ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ Для подклад-

│серое арт. 6425       │                 │ки, прокладки

│ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ То же

│крашеное арт. 6426    │                 │

│ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ «

│арт. 5405             │                 │

│ Двуниток льнолавсано-│ ГОСТ 11302-78   │ Для подкладки

│вый № 1 арт. 12205    │                 │

│ Двуниток суровый     │ ГОСТ 11302-78   │ То же

│льнолавсановый № 2    │                 │

│арт. 12110            │                 │

│ Полотно трикотажное  │ ГОСТ 8470-77    │ Для основания

│с начесом арт. 400702 │                 │и подкладки

Примечание. Взамен ГОСТ 6102-78 Постановлением Госстандарта России от 23.03.1995 № 159 с 1 января 1996 года введен в действие ГОСТ 6102-94.

открытого │ Ткань асбестовая     │ ГОСТ 6102-78    │ Для основания

пламени   │АСТ-2                 │                 │и накладки

│ Материал             │ ТУ 17 РСФСР     │ То же

│дублированный АФТ-Т   │62-10770-84      │

│для одежды пожарных   │                 │

│ Винилискожа-Т трудно-│ ТУ 17-21-471-83 │ «

│воспламеняющаяся      │                 │

│ Эластоискожа-Т       │ ТУ 17-21-193-77 │ «

│теплоотражательная    │                 │

теплового │ Эластоискожа-Т       │ ТУ 17-21-193-77 │ Для накладки

излучения │теплоотражательная    │                 │

│ Материал             │ ТУ 17 РСФСР     │ То же

│дублированный АФТ-Т   │62-10770-84      │

│для одежды пожарных   │                 │

│ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ Для основания

│арт. 5405             │                 │

│ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ То же

│серое арт. 6425       │                 │

│ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ «

│крашеное арт. 6426    │                 │

│ Кожа из бахтармяного │ ОСТ 17-463-75   │ «

│спилка                │                 │

│ Полотно утепляющее   │ ТУ 17-14-304-88 │ Для подкладки

│холстопрошивное       │                 │

│для спецодежды        │                 │

искр,     │ Парусина брезентовая │ ГОСТ 20712-75   │ Для основания

брызг     │ОП арт. 11119         │                 │

расплав-  │ Парусина брезентовая │ ГОСТ 20712-75   │ То же

ленного   │ОП арт. 11201         │                 │

металла,  │ Парусина окрашенная  │ ГОСТ 20712-75   │ «

окалины   │ОП арт. 11284         │                 │

│ Парусина полульняная │ ТУ 17 РСФСР     │ «

│типа арт. 11292 ОП    │20-121-4-91      │

│ Кожа из бахтармяного │ ОСТ 17-463-75   │ Для основания

│спилка                │                 │и накладки

│ Винилискожа-Т трудно-│ ТУ 17-21-471-83 │ Для накладки

│воспламеняющаяся      │                 │

│ Ткань асбестовая     │ ГОСТ 6102-78    │ Для основания

│АСТ-2                 │                 │и накладки

контакта с│ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ Для основания

нагретыми │арт. 5405             │                 │и накладки

поверх-   │ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ То же

ностями   │серое арт. 6425       │                 │

от 40 до  │ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ «

100 °C    │крашеное арт. 6426    │                 │

│ Парусина брезентовая │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11201            │                 │

│ Ткань полульняная    │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11287            │                 │

│ Ткань полульняная    │ ГОСТ 20712-75   │ «

│арт. 11292            │                 │

│ Кожа из бахтармяного │ ОСТ 17-463-75   │ «

│спилка                │                 │

контакта с│ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ Для основания

нагретыми │арт. 5405             │                 │и накладки

поверх-   │ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ То же

ностями   │серое арт. 6425       │                 │

от 100 до │ Сукно шинельное      │ ГОСТ 27542-87   │ «

400 °C    │крашеное арт. 6426    │                 │

│ Ткань асбестовая     │ ГОСТ 6102-78    │ «

│АСТ-1                 │                 │

│ Ткань асбестовая     │ ГОСТ 6102-78    │ «

│АСТ-2                 │                 │

Примечание. Взамен ГОСТ 6102-78 Постановлением Госстандарта России от 23.03.1995 № 159 с 1 января 1996 года введен в действие ГОСТ 6102-94.

контакта с│ Ткань асбестовая     │ ГОСТ 6102-78    │ Для основания

нагретыми │АСТ-1                 │                 │и накладки

поверхнос-│ Ткань асбестовая     │ ГОСТ 6102-78    │ То же

тями выше │АСТ-2                 │                 │

400 °C    │                      │                 │

От пони-  │ Полотно нетканое     │ ТУ 17-14-261-85 │ Для подкладки

женных    │холстопрошивное       │                 │

темпе-    │арт. 931401           │                 │

ратур:    │ Полотно утепляющее   │ ТУ 17-14-304-88 │ То же

│холстопрошивное       │                 │

│для спецодежды        │                 │

│ Полотно холсто-      │ ТУ 17-14-266-84 │ «

│прошивное техническое │                 │

│арт. 921508           │                 │

│ Полотно холсто-      │ ОСТ 17-751-88   │ Для подкладки

│прошивное «Байка»     │                 │

│ Мех тканепрошивной   │ ТУ 17-14-206-83 │ То же

│подкладочный арт.     │                 │

│92615, 92616, 92622,  │                 │

│92625                 │                 │

│ Ватины холсто-       │ ГОСТ 18273-80   │ Для подкладки

│прошивные шерстяные   │                 │

│ Ватины холстопрошив- │ ГОСТ 19008-82   │ То же

│ные хлопчатобумажные  │                 │

│ Байка хлопчатобумаж- │ ГОСТ 7259-77    │ «

│ная гладкокрашеная    │                 │

│ Войлок тонкошерстный │ ТУ РСФСР        │ «

│теплоизоляционный     │35-4271-86       │

│марки АТИМ            │                 │

│ Сукно портяночное    │ ГОСТ 27542-87   │ «

│арт. 6902, 6911       │                 │

│ Полотно трикотажное  │ ГОСТ 8470-77    │ Для основания

│с начесом арт. 400702 │                 │и подкладки

│ Трикотажное осново-  │ ГОСТ 7880-77    │ То же

│вязаное вертелочное   │                 │

│гладкое полотно       │                 │

│арт. 28111910305      │                 │

│ Ткань полиэфирная    │ ГОСТ 11209-85   │ Для основания

│»Дозор» арт. 3179     │                 │

│ Ткань костюмная      │ ГОСТ 11209-85   │ То же

│»Горизонт» арт. 3581  │                 │

│ Кирза двухслойная    │ ТУ 17 РСФСР     │ «

│гладкокрашеная        │60-10454-82      │

│арт. 6767             │                 │

Примечание. Взамен ГОСТ 19196-80 Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 № 160 с 1 января 1995 года введен в действие ГОСТ 19196-93.

│ Кирза двухслойная    │ ГОСТ 19196-80   │ «

│гладкокрашеная        │                 │

│арт. 6879             │                 │

ниже      │ Эластоискожа-Т       │ ТУ 17 РСФСР     │ Для основания

-60 °C    │для средств           │0300205-66-91    │и накладки

│индивидуальной защиты │                 │

│ Кожа из бахтармяного │ ОСТ 17-463-75   │ То же

│спилка                │                 │

│ Винилискожа-Т        │ ТУ 17 РСФСР     │ Для накладки

│прерывистая           │0300163-009-91   │

от -30 до │ Винилискожа-Т трудно-│ ТУ 17-21-471-83 │ Для основания

до -60 °C │воспламеняющаяся      │                 │и накладки

│ Кожа из бахтармяного │ ОСТ 17-463-75   │ То же

│спилка                │                 │

│ Винилискожа-Т        │ ТУ 17 РСФСР     │ Для накладки

│прерывистая           │0300163-009-91   │

до -30 °C │ Уретанискожа-ТР      │ ТУ 17-21-426-82 │ Для основания

│неперфорированная     │                 │и накладки

│ Кожа из бахтармяного │ ОСТ 17-463-75   │ То же

│спилка                │                 │

│ Винилискожа-Т        │ ТУ 17 РСФСР     │ Для накладки

│прерывистая           │0300163-009-91   │

От неток- │                      │                 │

сичной    │                      │                 │

пыли:     │                      │                 │

мелко-    │ Саржа мерсеризованная│ ТУ 17 РСФСР     │ Для основания

дисперсной│арт. 3224             │66-6073-85       │

пыли      │ Трикотажное осново-  │ ГОСТ 788-77     │ То же

│вязаное вертелочное   │                 │

│гладкое полотно       │                 │

│арт. 28111310305      │                 │

│ Винилискожа-Т        │ ТУ 17 РСФСР     │ Для накладки

│прерывистая           │0300163-009-91   │

│ Уретанискожа-ТР      │ ТУ 17-21-426-82 │ То же

│неперфорированная     │                 │

крупно-   │ Полотно палаточное   │ ТУ 17 РСФСР     │ Для основания

дисперсной│гладкокрашеное        │60-8021-80       │

пыли      │с отделкой ВО         │                 │

│ Саржа мерсеризованная│ ТУ 17 РСФСР     │ То же

│гладкокрашеная        │66-6073-85       │

│арт. 3224             │                 │

│ Ткань костюмная      │ ГОСТ 11209-85   │ «

│»Горизонт» арт. 3581  │                 │

│ Молескин гладко-     │ ГОСТ 11209-85   │ «

│крашеный арт. 3054    │                 │

│ Ткань с капроновым   │ ГОСТ 11209-85   │ «

│волокном гладко-      │                 │

│крашеная с отделкой   │                 │

│ВО арт. 3146          │                 │

│ Молескин гладко-     │ ГОСТ 11209-85   │ «

│крашеный арт. 3095    │                 │

│ Винилискожа-Т        │ ТУ 17 РСФСР     │ Для накладки

│прерывистая           │0300163-009-91   │

│ Уретанискожа-ТР      │ ТУ 17-21-426-82 │ То же

│неперфорированная     │                 │