# Утвержден

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 6 мая 2008 г. № 98-ст

Дата введения -

6 мая 2008 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОГНЕУПОРЫ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

REFRACTORIES. TERMS AND DEFINITIONS

ГОСТ Р 52918-2008

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

## Сведения о стандарте

1. Разработан Ассоциацией производителей и потребителей огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-технический центр» (Ассоциация «СПб НТЦ»).

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 9 «Огнеупоры».

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 мая 2008 г. № 98-ст.

4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ИСО 836:2001 «Терминология по огнеупорам» (ISO 836:2001 «Terminology for refractories», NEQ) и национального стандарта Великобритании БС 3446-1:1990 «Словарь терминов по огнеупорным материалам. Общие и производственные термины» (BS 3446-1:1990 «Glossary of terms associated with refractory materials - General and manufacturing», NEQ).

5. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

## Введение

Установленные настоящим стандартом термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области огнеупоров.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Для сохранения целостности терминосистемы в стандарте приведена терминологическая статья из другого стандарта, действующего на том же уровне стандартизации, которая заключена в рамки из тонких линий.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два или более терминов, имеющих общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском языке (en).

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в Приложении А.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а иноязычные эквиваленты - светлым.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области огнеупоров.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по огнеупорам, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

## 2. Термины и определения

### Общие понятия

| 1. Огнеупор: неметаллический материал с огнеупорностью не ниже температуры 1580 °C, используемый в агрегатах и устройствах для защиты от воздействия тепловой энергии и газовых, жидких, твердых агрессивных реагентов. | en | refractory |
| --- | --- | --- |
| 2. Огнеупорное изделие: огнеупор, имеющий определенную геометрическую форму и размеры. | en | shaped refractory product |
| 3. Обожженное огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства при обжиге при температуре не ниже 800 °C. | en | burnt refractory product |
| 4. Термообработанное огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства в результате термической обработки при температуре ниже 800 °C. | en | tempered refractory product |
| 5. Безобжиговое огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства при температуре окружающей среды и не подвергнутое термической обработке. | en | unburnt refractory product |
| 6. Бетонное огнеупорное изделие: огнеупорное изделие на основе бетонной огнеупорной смеси, приобретающее заданные свойства при температуре окружающей среды или нагреве. | en | refractory castable product |
| 7. Трамбованное огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства под воздействием многократных ударов по поверхности формовочной огнеупорной массы. |  |  |
| 8. Вибролитое огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, приобретающее заданную форму и свойства при вибрационном литье. |  |  |
| 9. Плавленолитое огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, приобретающее заданную форму и свойства за счет твердения залитого в форму расплава. | en | fusion-cast refractory product |
| 10. Пиленое огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, изготовленное из естественных пород или предварительно изготовленных блоков с использованием режущего инструмента. |  |  |
| 11. Бикерамическое огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, спрессованное из двух или более слоев различного химико-минерального состава. |  |  |
| 12. Глазурованное огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, на поверхность которого нанесен стекловидный защитный слой в виде глазури. |  |  |
| 13. Конструкционное огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, предназначенное для использования в качестве одного из функциональных элементов конструкции. |  |  |
| Примечание. Примером конструкционного изделия является плита шиберного затвора. |  |  |
| 14. Пропитанное огнеупорное изделие: огнеупорное изделие, поры которого полностью или частично заполнены различными органическими или неорганическими веществами в результате пропитки или осаждения из газовой фазы. | en | impregnated refractory product |
| Примечание. Изделия в зависимости от вида пропитывающего агента могут быть, например, смолопропитанными или пекопропитанными. |  |  |
| 15. Теплоизоляционное огнеупорное изделие: огнеупорное изделие с общей пористостью не менее 45%, предназначенное для использования в качестве теплоизоляции. | en | shaped insulating refractory |
| 16. Волокнистое теплоизоляционное огнеупорное изделие: теплоизоляционное огнеупорное изделие на основе волокнистого огнеупорного материала. |  |  |
| 17. Полуфабрикат огнеупорного изделия: незавершенное огнеупорное изделие, которое необходимо подвергнуть дополнительной технологической обработке для получения готового к использованию огнеупорного изделия. |  |  |
| 18. Сырец огнеупорного изделия: полуфабрикат огнеупорного изделия, предназначенный для последующей термической обработки. | en | green |
| 19. Заготовка огнеупорного изделия: полуфабрикат огнеупорного изделия, предназначенный для придания ему заданных геометрических размеров последующей дополнительной обработкой. |  |  |
| 20. Неформованный огнеупор: огнеупор, не имеющий определенной геометрической формы. | en | unshaped refractory |
| 21. Огнеупорный порошок: неформованный огнеупор определенного зернового состава, предназначенный для изготовления огнеупорных изделий, масс, смесей, мертелей и ремонта тепловых агрегатов. | en | refractory powder |
| 22. Пропанты: гранулированный огнеупорный порошок высокой прочности, предназначенный для использования при добыче нефти способом гидравлического разрыва пласта. | en | proppants |
| 23. Огнеупорный мертель: неформованный огнеупор, состоящий из смеси тонкозернистых огнеупорных порошков, предназначенный для заполнения швов и связывания огнеупорных изделий в кладке после добавления жидкости затворения и твердеющий при комнатной температуре или нагреве. | en | refractory mortar |
| Примечание. В некоторых случаях мертель поставляют в готовом виде. |  |  |
| 24. Огнеупорный клей: неформованный огнеупор, состоящий из тонкодисперсных огнеупорных порошков, добавок и, при необходимости, жидкости, твердеющий при взаимодействии добавки с другими компонентами. |  |  |
| 25. Огнеупорный заполнитель: неформованный огнеупор определенного зернового состава, предназначенный для изготовления бетонных масс, смесей и покрытий. |  |  |
| 26. Огнеупорная смесь: неформованный огнеупор, состоящий из огнеупорных порошков, готовый к использованию после введения связки. |  |  |
| 27. Бетонная огнеупорная смесь: огнеупорная смесь, состоящая из огнеупорных порошков и огнеупорного цемента, готовая к использованию после введения жидкости. | en | refractory castable |
| 28. Огнеупорный цемент: неформованный тонкодисперсный огнеупор, твердеющий после смешения с жидкостью. | en | refractory cement |
| 29. Огнеупорная масса: неформованный огнеупор, состоящий из огнеупорных порошков, связки и, в необходимых случаях, добавок, готовый к использованию или к дальнейшей переработке. |  |  |
| 30. Формовочная огнеупорная масса: огнеупорная масса, предназначенная для придания определенной формы. | en | mouldable refractory |
| Примечание. Формовочная огнеупорная масса может быть термопластичной, пластичной или полусухой. |  |  |
| 31. Бетонная огнеупорная масса: огнеупорная масса, состоящая из заполнителя, огнеупорного цемента, жидкости и, в необходимых случаях, добавок, готовая к использованию. |  |  |
| 32. Торкрет-масса: огнеупорная масса, предназначенная для ремонта тепловых агрегатов и наносимая с определенного расстояния механизированным способом с применением машин для торкретирования. | en | gunning materials |
| 33. Трамбовочная огнеупорная масса: огнеупорная масса, укладываемая путем механического или ручного трамбования. | en | ram mix |
| 34. Набивная огнеупорная масса: огнеупорная масса, укладываемая путем набивки. |  |  |
| 35. Наливная огнеупорная масса: огнеупорная масса, состоящая из заполнителя, связки, жидкости и, в необходимых случаях, добавок и укладываемая путем заливки. |  |  |
| 36. Огнеупорный материал для покрытий: неформованный огнеупор, состоящий из огнеупорных порошков с добавками, предназначенный для нанесения в качестве защитного слоя на огнеупорную, керамическую или металлическую поверхность. | en | refractory coating |
| 37. Волокнистый огнеупорный материал: неформованный огнеупор, состоящий преимущественно из волокон или нитевидных кристаллов. | en | refractory ceramic fibre bulk |
| 38. Кусковой огнеупорный полуфабрикат: неформованный огнеупор в виде кусков, предназначенный для дополнительного измельчения. |  |  |
| 39. Порошковый огнеупорный полуфабрикат: неформованный огнеупор в виде порошка, предназначенный для дополнительной технологической обработки. |  |  |
| 40. Брикет огнеупора: формованный полуфабрикат огнеупора, предназначенный для последующего измельчения или термической обработки с последующим измельчением. | en | refractory raw |
| 41. Огнеупорное сырье: горная порода с огнеупорностью не ниже температуры 1580 °C. |  |  |
| 42. Текстура огнеупорного изделия: строение огнеупорного изделия, обусловленное ориентацией и пространственным расположением зерен огнеупорных фаз, связки и пор. | en | texture |
| 43. Матрица огнеупора: непрерывная кристаллическая или стекловидная фаза огнеупора, содержащая изолированные включения других фаз. | en | matrix |
| Примечание. Изолированными включениями других фаз могут быть зерна или поры. |  |  |
| 44. Утилизация огнеупора: возврат в технологический процесс брака и отходов производства и эксплуатации огнеупора. | en | uprisings |

### Основное огнеупорное сырье

| 45. Кварцит: горная порода, состоящая из минерала кварца с примесью глин и известняка. | en | quartzite |
| --- | --- | --- |
| 46. Кварцевый песчаник: горная порода, образовавшаяся за счет цементации кварцевого песка. | en | siliceous grit |
| 47. Кварцевый песок: рыхлая осадочная порода с размером зерен менее 1 мм, главным минералом которой является кварц. [ГОСТ 16548-80, статья 39] | en | silica sand |
| 48. Диатомит: горная порода, состоящая из кремнеземистых скелетов диатомовых водорослей. | en | diatomaceous earth |
| 49. Огнеупорная глина: горная порода с огнеупорностью выше 1580 °C, состоящая из частиц глинистых минералов с примесью кварца, карбонатов, железосодержащих соединений и остатков органических соединений. | en | fireclay |
| Примечание. Глинистые минералы: каолинит, галлуазит, иллит и монтмориллонит. |  |  |
| 50. Бентонит: высокопластичная глина, состоящая из минерала монтмориллонита и обладающая высокой сорбционной способностью. | en | bentonite |
| 51. Пластичная огнеупорная глина: огнеупорная глина, которая при замачивании в воде полностью размокает, образуя пластичное тесто. | en | plastic fireclay |
| 52. Полукислая огнеупорная глина: огнеупорная глина, содержащая значительное количество свободного кремнезема. | en | siliceous fireclay |
| 53. Сухарная огнеупорная глина: огнеупорная глина плотной текстуры, которая при замачивании в воде не размокает или размокает частично, образуя малопластичное быстровысыхающее тесто. |  |  |
| 54. Камнеподобная огнеупорная глина: огнеупорная глина камнеподобного вида, сформировавшаяся под воздействием горного давления, практически не размокающая в воде. | en | flint-clay |
| 55. Углистая огнеупорная глина: огнеупорная глина, характеризующаяся повышенным изменением массы при прокаливании за счет высокого содержания углистых остатков. |  |  |
| 56. Каолин: горная порода преимущественно белого цвета, состоящая из минерала каолинита, иногда с примесью кварцевого песка. | en | kaolin |
| 57. Боксит: горная порода, состоящая из минералов: бемита, гиббсита и диаспора с примесью железа. | en | bauxite |
| 58. Пирофиллит: горная порода, состоящая из минерала пирофиллита. | en | pyrophyllite |
| 59. Магнезит: горная порода, состоящая из минерала магнезита с примесью доломита, сидерита, кальцита, кварца и силикатов. | en | magnesite |
| Примечание. На практике используют частично или полностью декарбонизированный магнезит. |  |  |
| 60. Брусит: горная порода, состоящая из минерала брусита. | en | brucite |
| 61. Доломит: горная порода, состоящая из минерала доломита с примесями кальцита, кварца, железистых соединений и глинистого вещества. | en | doloma |
| 62. Оливинит: горная порода, состоящая из минерала оливина с примесью магнетита или титаномагнетита. | en | olivinite |
| 63. Дунит: горная порода, состоящая из минералов оливина и серпентина с незначительной примесью хромита и магнетита. | en | dunite |
| 64. Серпентинит: горная порода, состоящая преимущественно из минерала серпентина. | en | serpentine |
| 65. Вермикулит: горная порода класса гидрослюды, состоящая в основном из минерала вермикулита, увеличивающегося в объеме при быстром нагреве в интервале температур 800 °C - 950 °C. | en | vermiculite |
| 66. Хромовая руда: горная порода, состоящая из хромшпинелидов, серпентина, слюды и карбонатов. | en | chrome ore |

### Подготовка и обработка огнеупорного сырья

и неформованного огнеупора

| 67. Подготовка огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: комплекс мероприятий для придания огнеупорному сырью [неформованному огнеупору] заданных технологических свойств. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 68. Обогащение огнеупорного сырья: обработка огнеупорного сырья с целью увеличения в нем содержания основного компонента и снижения содержания примесей. | en | benefication |
| 69. Кальцинация огнеупорного сырья: термическая обработка с целью окисления или разложения органических, гидратных и карбонатных компонентов огнеупорного сырья. | en | calcination |
| 70. Прокаливание огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: термическая обработка огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] с целью предотвращения чрезмерных изменений объема или возникновения дефектов при дальнейшей технологической обработке. |  |  |
| 71. Измельчение огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: уменьшение размера кусков или зерен огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] под воздействием механических усилий. | en | grinding |
| 72. Степень измельчения огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: отношение поперечного размера наиболее крупного куска огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] до измельчения к поперечному размеру наиболее крупного куска после измельчения. |  |  |
| 73. Отмучивание неформованного огнеупора: гидравлическая классификация измельченного неформованного огнеупора путем сливания жидкости, содержащей еще не осевшие частицы, с отстоявшегося осадка. | en | elutriation |
| 74. Дробление огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: измельчение кусков огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] под воздействием преимущественно сжимающих или раздавливающих механических усилий. | en | crushing |
| 75. Помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка]: измельчение зерен огнеупорного сырья [огнеупорного порошка] под воздействием преимущественно ударных и истирающих механических усилий. | en | milling |
| 76. Мокрый помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка]: помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка] в присутствии жидкой фазы. | en | wet milling |
| 77. Сухой помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка]: помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка] без использования жидкой фазы. | en | dry milling |
| 78. Совместный помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка]: одновременный помол в одном агрегате двух или более видов огнеупорного сырья [огнеупорного порошка]. |  |  |
| 79. Вибропомол огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: помол огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] в вибрационной мельнице. | en | vibromilling |
| 80. Магнитная сепарация огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: выделение частиц магнитного материала из измельченного огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] под действием магнитного поля. | en | magnetic separation |
| 81. Рассев огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: разделение на ситах неоднородных по величине зерен или гранул огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] на две или более фракции. |  |  |
| 82. Зерновой [гранулометрический] класс неформованного огнеупора: размер стороны ячейки минимального сита, через которое проходит не менее 95% зерен [гранул] неформованного огнеупора. | en | granulometric class |
| 83. Расфракционирование неформованного огнеупора: неконтролируемое разделение неформованного огнеупора на фракции под действием силы тяжести или других внешних воздействий. | en | segregation |
| 84. Смешение неформованного огнеупора: равномерное распределение компонентов неформованного огнеупора в заданном соотношении между собой. | en | blending |
| 85. Пассивирование шихты: предварительное смешение в заданном соотношении взрыво- или пожароопасных добавок с инертными компонентами шихты в специальных агрегатах. | en | batch passivating |
| 86. Шихта: смесь различных компонентов, предназначенная для приготовления формовочной огнеупорной массы, шликера или расплава. | en | batch |
| 87. Вещественный состав шихты: массовая доля различных компонентов в шихте, выраженная в процентах. | en | batch composition |
| 88. Дозировка шихты: отмеривание определенного количества компонентов шихты по массе или объему в соответствии с технологической документацией. | en | batch proportion |
| 89. Компонент огнеупора: вещество, входящее в состав огнеупора или шихты. | en | component |
| 90. Основной компонент огнеупора: компонент огнеупора, определяющий его химико-минеральный состав и обеспечивающий основные свойства. | en | chief component |
| 91. Связка огнеупора: компонент огнеупора, способствующий связыванию частиц для придания огнеупору заданных свойств. | en | bond |
| 92. Временная связка формовочной огнеупорной массы: связка огнеупора, придающая формовочной огнеупорной массе заданные свойства и удаляемая из нее после формования испарением, возгонкой или выжиганием. |  |  |
| 93. Неорганическая связка огнеупорного изделия: связка огнеупорного изделия неорганической химической природы, придающая ему прочность в результате коагуляции, рекристаллизации, гидратации и других химических реакций. | en | nonorganic bond |
| 94. Гидравлическая связка огнеупорного изделия: неорганическая связка огнеупорного изделия, придающая ему прочность за счет реакции взаимодействия с водой при температуре окружающей среды. | en | hydraulic bond |
| 95. Керамическая связка огнеупорного изделия: неорганическая связка огнеупорного изделия, придающая ему прочность за счет спекания при температуре свыше 800 °C. | en | ceramic bond |
| 96. Химическая связка огнеупорного изделия: неорганическая связка огнеупорного изделия, придающая ему прочность за счет реакции взаимодействия с растворами фосфатов, хлоридов, сульфатов, щелочных силикатов или других солей при температуре ниже 800 °C. | en | chemical bond |
| 97. Органическая связка огнеупорного изделия: связка огнеупорного изделия органической химической природы, придающая ему прочность в результате полимеризации, поликонденсации или коксования. | en | organic bond |
| 98. Плавленолитая связка огнеупорного изделия: связка огнеупорного изделия, придающая ему прочность за счет твердения расплава в процессе охлаждения. |  |  |
| 99. Добавка огнеупора: компонент огнеупора, вводимый, как правило, в небольших количествах для обеспечения требуемых свойств огнеупора или заданной направленности технологического процесса. | en | addition |
| 100. Активирующая добавка огнеупора: добавка огнеупора, способствующая повышению степени и скорости протекания физико-химических процессов при его изготовлении. | en | activating addition |
| 101. Минерализатор огнеупорного изделия: активирующая добавка огнеупорного изделия, способствующая ускорению процесса минералообразования и задающая его направленность при обжиге. | en | mineralizer |
| 102. Спекающая добавка огнеупорного изделия: активирующая добавка огнеупорного изделия, способствующая ускорению процесса спекания при его обжиге. | en | sintering addition |
| 103. Антиоксидант огнеупорного изделия: добавка углеродсодержащего огнеупорного изделия, способствующая повышению его устойчивости к окислению. | en | anti-oxidant |
| 104. Плавень огнеупора: добавка огнеупора, способствующая снижению температуры образования жидкой фазы и/или увеличению ее количества. | en | flux |
| 105. Пластифицирующая добавка огнеупорной массы: добавка огнеупорной массы, придающая ей свойство пластичности. | en | water reducer |
| 106. Поверхностно-активная добавка огнеупорного порошка: добавка огнеупорного порошка, способствующая повышению степени и скорости протекания физико-химических процессов на поверхности его частиц. | en | surfactant |
| 107. Смачивающая добавка огнеупорной массы: поверхностно-активная добавка огнеупорной массы, облегчающая смачивание жидкостью поверхности ее порошкообразных компонентов. | en | wetting agent |
| 108. Дефлокулянт огнеупорной массы: поверхностно-активная добавка огнеупорной массы, предотвращающая слипание мелких частиц и обеспечивающая ее текучесть. | en | deflocculant |
| Примечание. Может использоваться в шликере или в огнеупорной бетонной массе. |  |  |
| 109. Порообразующая добавка огнеупора: добавка огнеупора, способствующая увеличению пористости. | en | pore agent |
| 110. Выгорающая добавка огнеупорного изделия: порообразующая добавка огнеупорного изделия, выгорающая при его обжиге. | en | burning addition |
| 111. Пенообразующая добавка формовочной огнеупорной массы: порообразующая добавка формовочной огнеупорной массы, способствующая вовлечению в нее воздуха для образования устойчивой пенной структуры. | en | foamer |
| 112. Стабилизирующая добавка огнеупорного изделия: добавка огнеупорного изделия, предотвращающая в процессе обжига модификационные превращения фаз. | en | stabilizing addition |
| 113. Вылеживание формовочной огнеупорной массы: обработка формовочной огнеупорной массы, заключающаяся в выдерживании ее в увлажненном состоянии в течение определенного времени и при определенных условиях для гомогенизации влажности, гидратации или повышения пластичности. | en | ageing |
| 114. Вспенивание формовочной огнеупорной массы: обработка жидкотекучей формовочной огнеупорной массы для образования в ней пузырьков газа с целью увеличения пористости огнеупорного изделия. | en | foaming |
| 115. Гранулирование формовочной огнеупорной массы: обработка формовочной огнеупорной массы, заключающаяся в получении различными способами гранул из более мелких частиц. | en | granulating |
| 116. Армирование формовочной огнеупорной массы: введение в формовочную огнеупорную массу неизометрических элементов, способствующих упрочнению огнеупорного изделия. | en | needle reinforcement |
| Примечание. В качестве армирующих элементов в бетонных огнеупорных изделиях используют жаропрочные волокна или пластины, нитевидные игольчатые кристаллы или закладные элементы. |  |  |
| 117. Вакуумирование формовочной огнеупорной массы [огнеупорного изделия]: обработка формовочной огнеупорной массы [огнеупорного изделия] перед пропиткой, заключающаяся в удалении воздуха или газов путем создания разрежения в окружающей газовой среде. | en | de-airing |

### Формование огнеупорного изделия

| 118. Формование сырца огнеупорного изделия: придание формовочной огнеупорной массе заданной формы и размеров. | en | moulding |
| --- | --- | --- |
| 119. Пластическое формование огнеупорного изделия: формование сырца огнеупорного изделия из пластичной формовочной огнеупорной массы. | en | plastic pressing |
| 120. Экструзия формовочной огнеупорной массы: пластическое формование сырца огнеупорного изделия, при котором формовочную огнеупорную массу продавливают через сужающееся отверстие в форме мундштука. | en | extrusion |
| 121. Виброформование огнеупорного изделия: формование сырца огнеупорного изделия воздействием многократных механических колебаний. | en | vibro-compaction |
| 122. Прессование огнеупорного изделия: формование сырца огнеупорного изделия под воздействием сжимающего прессового усилия, приложенного к помещенной в форму формовочной огнеупорной массе. | en | pressing |
| 123. Режим прессования огнеупорного изделия: совокупность значений параметров прессования огнеупорного изделия. |  |  |
| 124. Однократное прессование огнеупорного изделия: прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается один раз в течение процесса прессования. |  |  |
| 125. Многократное прессование огнеупорного изделия: прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается более одного раза в течение процесса прессования. |  |  |
| 126. Ступенчатое прессование огнеупорного изделия: прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается многократно с последовательно ступенчатым нарастанием. |  |  |
| 127. Одностороннее прессование огнеупорного изделия: прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается с одной стороны. | en | single-action pressing |
| 128. Двустороннее прессование огнеупорного изделия: прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается с двух противоположных сторон. | en | double-action pressing |
| 129. Полусухое прессование огнеупорного изделия: прессование сырца огнеупорного изделия из полусухой формовочной огнеупорной массы, содержащей связку. | en | semi-dry pressing |
| Примечание. Формовочная огнеупорная масса может состоять из плавленых материалов. |  |  |
| 130. Горячее прессование огнеупорного изделия: прессование сырца огнеупорного изделия с одновременным воздействием прессового усилия и нагрева. | en | hot pressing |
| 131. Изостатическое прессование огнеупорного изделия: прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие равномерно передается через жидкость или газ на всю поверхность. | en | isostatic pressing |
| 132. Газостатическое прессование огнеупорного изделия: изостатическое прессование сырца огнеупорного изделия, при котором равное прессовое усилие передается через газ. |  |  |
| 133. Гидростатическое прессование огнеупорного изделия: изостатическое прессование сырца огнеупорного изделия, при котором равное прессовое усилие передается через жидкость. | en | hydroisostatic pressing |
| 134. Термопластическое прессование огнеупорного изделия: прессование сырца огнеупорного изделия из термопластичной формовочной огнеупорной массы. | en | thermoplastic pressing |
| 135. Трамбование огнеупорного изделия: формование сырца огнеупорного изделия под воздействием последовательных многократных ударов по поверхности помещенной в форму формовочной огнеупорной массы. | en | ramming |
| 136. Пневмотрамбование огнеупорного изделия: трамбование огнеупорного изделия с помощью пневматических инструментов. | en | air-ramming |
| 137. Ручное трамбование огнеупорного изделия: трамбование огнеупорного изделия с помощью инструментов, приводимых в движение рукой. | en | hand ramming |
| 138. Литье огнеупорного изделия: формование огнеупорного изделия из шликера или расплава путем заливки в форму. | en | casting |
| 139. Вибролитье огнеупорного изделия: литье огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит под воздействием многократных механических колебаний. |  |  |
| 140. Литье из расплава огнеупорного изделия: литье огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит за счет твердения залитого в форму расплава при охлаждении. | en | fusing casting |
| 141. Расплав огнеупорной массы: жидкотекучая огнеупорная масса, полученная расплавлением огнеупорных компонентов. |  |  |
| 142. Диспергирование расплава огнеупорной массы: разделение расплава огнеупорной массы на твердеющие при охлаждении изометрические частицы, чешуйки или струи. |  |  |
| 143. Вытяжка из расплава огнеупорной массы: диспергирование расплава огнеупорной массы путем продавливания его через фильеру. | en | draw down |
| 144. Раздув расплава огнеупорной массы: диспергирование расплава огнеупорной массы под действием струи сжатого воздуха или перегретого водяного пара. | en | melt blowing |
| 145. Горячее литье под давлением шликера: литье из расплава огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит за счет твердения в процессе охлаждения отливки разогретого термопластичного шликера, залитого в форму под давлением. | en | hot casting |
| 146. Шликер: высококонцентрированная суспензия огнеупорных порошков в жидкости. | en | slip |
| 147. Термопластичный шликер: шликер, обратимо приобретающий свойство текучести при плавлении связки. |  |  |
| 148. Шликерное литье огнеупорного изделия: литье огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит за счет частичного поглощения жидкой фазы шликера материалом формы. | en | slip casting |
| 149. Центробежное шликерное литье огнеупорного изделия: шликерное литье огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит на стенках формы за счет центробежных сил, возникающих при ее вращении вокруг своей оси. |  |  |

### Сушка огнеупорного сырья и сырца огнеупорного изделия

| 150. Сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: удаление влаги из огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия] испарением. | en | drying |
| --- | --- | --- |
| 151. Режим сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: совокупность значений параметров сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия], заданных в зависимости от времени. |  |  |
| 152. Ступенчатая сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия], проводимая в несколько стадий с различными режимами. |  |  |
| 153. Скорость сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: массовая доля влаги, удаляемая в процессе сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия] в единицу времени с единицы площади поверхности или единицы массы. |  |  |
| 154. Кривая сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: графическое изображение режима сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]. | en | drying schedule |
| 155. Параметры сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: технические характеристики сушильного агента, обеспечивающие проведение сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]. |  |  |
| 156. Естественная сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: неуправляемая сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия], проводимая без применения сушильных агрегатов. |  |  |
| 157. Принудительная сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: управляемая сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия], проводимая в сушильных агрегатах по определенному режиму. |  |  |
| 158. Садка сырца огнеупорного изделия: определенный порядок размещения сырца огнеупорного изделия в печи, сушильном агрегате или на печной или сушильной вагонетке. | en | setting |
| Примечание. В зависимости от количества марок и рядов различают одномарочную и многомарочную, однорядную и многорядную садку. |  |  |
| 159. Плотность садки сырца огнеупорного изделия: отношение массы сырца огнеупорного изделия в садке к полезному объему теплового агрегата. |  |  |
| 160. Зазор садки сырца огнеупорного изделия: промежуток между рядами сырца огнеупорного изделия в садке, необходимый для циркуляции печных газов. | en | finger spacing |
| 161. Оседание садки огнеупорного изделия: общая деформация садки сырца огнеупорного изделия под действием собственной массы. | en | slumping |
| 162. Устойчивость садки огнеупорного изделия: способность садки сырца огнеупорного изделия сохранять целостность в процессе термообработки. | en | settlement |
| 163. Подсыпка садки огнеупорного изделия: огнеупорный порошок различного химико-минерального состава, засыпаемый между рядами сырца огнеупорного изделия в садке. | en | paring powder |
| 164. Скорость проталкивания садки огнеупорного изделия: число продвижений вагонетки с садкой сырца огнеупорного изделия по печному или сушильному агрегату в единицу времени, характеризующее скорость изменения температуры тепловой обработки в агрегатах непрерывного действия. | en | push rate |

### Термическая обработка огнеупорного сырья и огнеупора

| 165. Термическая обработка огнеупорного сырья [огнеупора]: обработка огнеупорного сырья [огнеупора] под воздействием источников тепловой энергии для обеспечения заданных свойств. | en | heat curing |
| --- | --- | --- |
| 166. Режим термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: совокупность значений параметров термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора], заданных в зависимости от времени. |  |  |
| 167. Кривая термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: графическое изображение температуры термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора] в зависимости от времени. | en | burning schedule |
| 168. Ступенчатая термическая обработка огнеупорного сырья [огнеупора]: термическая обработка огнеупорного сырья [огнеупора], режим которой предусматривает две или более выдержки при различных температурах. |  |  |
| 169. Выдержка термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: стадия термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора], характеризующаяся постоянством температуры. |  |  |
| 170. Стадия термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: часть термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора], характеризующаяся определенным температурным режимом. |  |  |
| 171. Параметры термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: физические и технические характеристики источников тепловой энергии и окружающей среды, обеспечивающие проведение термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]. |  |  |
| 172. Отжиг плавленолитого огнеупорного изделия: термическая обработка плавленолитого огнеупорного изделия по специальному режиму для предотвращения разрушения отливки в процессе охлаждения. | en | annealing |
| 173. Съем по объему огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: отношение массы огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] после термической обработки в тепловом агрегате к единице объема агрегата, выраженное в тоннах. | en | yield by volume |
| 174. Коксование огнеупорного изделия: термическая обработка огнеупорного изделия без доступа кислорода углеродсодержащего огнеупорного изделия на органической связке для удаления летучих веществ, в результате которой образуется остаточный углерод. | en | carbonization |
| 175. Спекание огнеупора: получение прочного огнеупора при обжиге огнеупорного сырья или полуфабриката. |  |  |
| 176. Обжиг огнеупорного сырья [огнеупора]: термическая обработка огнеупорного сырья [огнеупора] при температуре не ниже 800 °C, в результате которой происходит спекание. | en | firing |
| 177. Недожог огнеупорного сырья [огнеупора]: обжиг огнеупорного сырья [огнеупора], при котором максимальная температура или выдержка при этой температуре недостаточны для спекания с целью получения заданных свойств. | en | under-firing |
| 178. Пережог огнеупорного сырья [огнеупора]: обжиг огнеупорного сырья [огнеупора], при котором максимальная температура или выдержка при этой температуре приводит к вспучиванию, оплавлению, сгоранию или деформации. | en | over-firing |
| 179. Режим обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: совокупность значений параметров обжига огнеупорного сырья и огнеупора, заданных в зависимости от времени. | en | burning conditions |
| 180. Стадия обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: часть обжига огнеупорного сырья [огнеупора], характеризующаяся определенным температурным режимом. |  |  |
| Примечание. Различают три основных стадии обжига: нагрев до максимальной температуры, выдержка при максимальной температуре и охлаждение. |  |  |
| 181. Цикл обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: интервал времени от начала теплового воздействия на огнеупорное сырье [огнеупор] до выгрузки его из печи. | en | firing cycle |
| 182. Атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: газовая среда определенного состава, создаваемая в тепловом агрегате при обжиге огнеупорного сырья [огнеупора] в соответствии с заданным технологическим процессом. | en | burning atmosphere |
| 183. Восстановительная атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора], количество кислорода в которой недостаточно для полного сгорания топлива. | en | reducing atmosphere |
| 184. Нейтральная атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора], количество кислорода в которой соответствует стехиометрическому соотношению, необходимому для полного сгорания топлива. | en | neutral atmosphere |
| 185. Окислительная атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора], количество кислорода в которой превышает необходимое количество для полного сгорания топлива. | en | oxidizing atmosphere |
| 186. Выгрузка огнеупорного сырья [огнеупора]: извлечение огнеупорного сырья [огнеупора] из технологического агрегата. | en | unloading |

### Дополнительная обработка огнеупора

| 187. Дополнительная обработка огнеупора: комплекс технологических операций с огнеупором, осуществляемых после формирования у него основных свойств для придания дополнительных или улучшения эксплуатационных и товарных характеристик. | en | additional treatment |
| --- | --- | --- |
| 188. Глазурование огнеупорного изделия: дополнительная обработка огнеупорного изделия путем нанесения на его поверхность защитного стекловидного покрытия. |  |  |
| 189. Механическая обработка огнеупорного изделия: дополнительная обработка огнеупорного изделия абразивным или режущим инструментом. |  |  |
| Примечание. Механическая обработка включает, например, сверление, фрезерование, шлифование. |  |  |
| 190. Обмасливание огнеупорного порошка: дополнительная обработка огнеупорного порошка путем нанесения на его поверхность минерального масла. |  |  |
| 191. Пропитка огнеупорного изделия: дополнительная обработка огнеупорного изделия путем насыщения открытых пор жидкими или газообразными органическими или неорганическими веществами. | en | impregnation |
| 192. Склеивание огнеупорного изделия: дополнительная обработка огнеупорного изделия путем соединения его частей огнеупорным мертелем или огнеупорным клеем. |  |  |
| 193. Кассетирование огнеупорного изделия: дополнительная обработка огнеупорного изделия путем помещения его в металлическую кассету. |  |  |

### Свойства огнеупорного сырья и огнеупора

| 194. Физико-химические свойства огнеупорного сырья [огнеупора]: совокупность химического и/или зернового состава огнеупорного сырья [огнеупора], его термомеханических и теплофизических свойств, определяющих область применения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 195. Химико-минеральный состав огнеупорного сырья [огнеупора]: количественная характеристика совокупности химических компонентов, минералов или соединений, определяющая основные эксплуатационные свойства огнеупорного сырья [огнеупора]. |  |  |
| 196. Огнеупорность: способность огнеупора или огнеупорного сырья противостоять, не расплавляясь, воздействию высоких температур. | en | refractoriness |
| Примечание. Огнеупорность выражают через температуру падения пироскопа. |  |  |
| 197. Общая пористость огнеупора: отношение суммарного объема открытых и закрытых пор к общему объему огнеупора, выраженное в процентах. | en | true porosity |
| 198. Открытая пористость огнеупора: отношение объема открытых пор в огнеупоре к его общему объему, выраженное в процентах. | en | apparent porosity |
| 199. Плотность огнеупора: отношение массы огнеупора к его объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр. | en | density |
| 200. Истинная плотность огнеупора: отношение массы огнеупора к его истинному объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр. | en | true density |
| 201. Истинный объем огнеупора: объем твердой фазы в огнеупоре, выраженный в кубических сантиметрах. | en | true volume |
| 202. Кажущаяся плотность огнеупора: отношение массы сухого огнеупора к его общему объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр. | en | bulk density |
| 203. Насыпная плотность огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: отношение массы огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] к его объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр. |  |  |
| Примечание. Различают насыпную плотность свободно насыпанного или после утряски огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]. |  |  |
| 204. Фракция огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: совокупность зерен или гранул огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] определенного размера. | en | fraction |
| 205. Диапазон фракций огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: распределение зерен или гранул огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] между наибольшей и наименьшей фракциями. | en | closed fraction |
| 206. Выделенная фракция огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: совокупность зерен или гранул огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] в выделенном диапазоне размеров. | en | open fraction |
| 207. Зерновой [гранулометрический] состав огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: массовая доля фракций огнеупорного сырья [неформованного огнеупора], выраженная в процентах. | en | grading |
| 208. Прерывистый зерновой [гранулометрический] состав огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: зерновой [гранулометрический] состав огнеупорного сырья [неформованного огнеупора], содержащий фракции, существенно различающиеся по размерам. | en | gap grading |
| 209. Влажность огнеупорного сырья [огнеупора]: отношение массы жидкости, содержащейся в огнеупорном сырье [огнеупоре], к его общей массе. | en | moisture |
| 210. Изменение массы при прокаливании огнеупорного сырья [огнеупора]: относительное изменение массы пробы огнеупорного сырья [огнеупора] после нагрева и выдержки ее при заданной температуре до достижения постоянной массы, выраженное в процентах. | en | loss on ignition |
| 211. Водопоглощение огнеупора: отношение массы воды, поглощенной огнеупором при полном насыщении, к массе сухого огнеупора, выраженное в процентах. | en | water absorption |
| 212. Устойчивость к гидратации огнеупорного порошка [огнеупорного изделия]: изменение массы и/или зернового состава огнеупорного порошка или внешнего вида огнеупорного изделия после обработки водяным паром в заданных условиях. |  |  |
| 213. Гидратация огнеупора: способность огнеупора взаимодействовать с водой или водяным паром с образованием гидратов. | en | hydratation |
| 214. Газопроницаемость огнеупорного изделия: способность огнеупорного изделия пропускать газ при перепаде давления, характеризующаяся коэффициентом газопроницаемости. | en | permeability |
| 215. Коэффициент газопроницаемости огнеупорного изделия: объем газа, проходящий через единицу площади поперечного сечения образца при перепаде давления. | en | gas permeability coefficient |
| Примечание. Коэффициент газопроницаемости выражают в квадратных микрометрах. |  |  |
| 216. Износоустойчивость огнеупора: способность огнеупора противостоять разрушающему механическому и химическому воздействиям агрессивных сред. |  |  |
| Примечание. Агрессивная среда - газ, твердые частицы, расплавы металла, стекла, шлака. |  |  |
| 217. Кислотостойкость огнеупора: способность огнеупора противостоять разрушающему воздействию кислой среды. | en | acid resistance |
| 218. Щелочеустойчивость огнеупора: способность огнеупора противостоять разрушающему воздействию щелочной среды. | en | alkali resistance |
| 219. Шлакоустойчивость огнеупора: способность огнеупора противостоять эрозионному воздействию жидкого шлака. | en | slag resistance |
| 220. Устойчивость к истиранию огнеупорного изделия: способность огнеупорного изделия противостоять истирающему воздействию абразивных материалов, характеризующаяся коэффициентом истираемости. | en | abrasion |
| 221. Коэффициент истираемости огнеупорного изделия: изменение объема образца огнеупорного изделия, подвергнутого бомбардировке зернами абразивного материала в заданных условиях, выраженное в кубических сантиметрах. | en | abradability index |
| Примечание. При расчете коэффициента численное значение изменения объема увеличивают в 10 раз. |  |  |
| 222. Механическая прочность огнеупора: способность огнеупора противостоять воздействию механической нагрузки. |  |  |
| 223. Прочность при сжатии огнеупорного изделия: способность огнеупорного изделия противостоять воздействию одноосной сжимающей нагрузки. | en | crushing strength |
| 224. Предел прочности при сжатии огнеупорного изделия: максимальная нагрузка, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения, которую может выдержать образец огнеупорного изделия при его сжатии до разрушения или уменьшения высоты до 90% ее первоначального значения, выраженная в ньютонах на квадратный миллиметр. | en | cold crushing strength |
| Примечание. Предел прочности определяют при комнатной температуре. |  |  |
| 225. Предел прочности при изгибе огнеупора: максимальная нагрузка, приложенная на единицу площади при заданных условиях, которую может выдержать образец огнеупора до разрушения при трехточечном изгибе, выраженная в ньютонах на квадратный миллиметр. | en | modulus of rupture |
| Примечание. Предел прочности определяют при комнатной или повышенных температурах. |  |  |
| 226. Прочность при разрыве [растяжении] огнеупорного изделия: максимальное разрывающее [растягивающее] усилие, которое может выдержать огнеупорное изделие до разрушения. | en | tensile strength |
| 227. Упругость волокнистого огнеупорного материала: способность волокнистого огнеупорного материала частично восстанавливать форму или объем после прекращения действия деформирующих факторов. | en | resilience |
| 228. Ползучесть при сжатии огнеупорного изделия: изотермическая деформация обожженного огнеупорного изделия, подвергнутого сжимающему напряжению, как функция времени, выраженная в процентах. | en | creep in compression |
| 229. Остаточное изменение размеров при нагреве огнеупорного изделия: изменение размеров или рост и усадка образца обожженного огнеупорного изделия, нагретого до определенной температуры в течение установленного времени и охлажденного до температуры окружающей среды, выраженное в процентах. | en | permanent change in dimensions on heating |
| 230. Деформация под нагрузкой огнеупора: относительное изменение высоты образца огнеупора при одновременном воздействии сжимающей механической нагрузки, повышающейся температуры и времени. | en | refractoriness-under-load |
| Примечание. Деформацию определяют при повышенных температурах и выражают через температуру начала размягчения. |  |  |
| 231. Температура начала размягчения огнеупора: температура, соответствующая уменьшению высоты образца огнеупора на 0,3 мм или 0,6% от его максимального расширения. |  |  |
| 232. Термическая стойкость огнеупорного изделия: способность огнеупорного изделия сопротивляться разрушению, происходящему в результате резкой смены температур при поочередном нагреве и охлаждении, выраженная числом теплосмен. | en | thermal shock resistance |
| Примечание. Теплосмена - нагрев и резкое охлаждение при заданных условиях. |  |  |
| 233. Термическое расширение огнеупора: обратимое увеличение размера образца огнеупора при повышении температуры. | en | thermal expansion |
| 234. Теплопроводность огнеупора: способность огнеупора проводить тепло. | en | thermal conductivity |
| 235. Текучесть неформованного огнеупора: способность неформованного огнеупора течь подобно жидкостям. |  |  |
| 236. Пластичность огнеупорной массы: способность огнеупорной массы изменять свою форму под воздействием внешней механической нагрузки без нарушения сплошности и сохранять ее после прекращения действия нагрузки. | en | plasticity |
| 237. Консистенция неформованного огнеупора: совокупность реологических свойств неформованного огнеупора, характеризующих его подвижность или густоту. | en | consistency |

## Алфавитный указатель терминов на русском языке

| антиоксидант огнеупорного изделия | 103 |
| --- | --- |
| армирование формовочной огнеупорной массы | 116 |
| атмосфера обжига огнеупора | 182 |
| атмосфера обжига огнеупора восстановительная | 183 |
| атмосфера обжига огнеупора нейтральная | 184 |
| атмосфера обжига огнеупора окислительная | 185 |
| атмосфера обжига огнеупорного сырья | 182 |
| атмосфера обжига огнеупорного сырья восстановительная | 183 |
| атмосфера обжига огнеупорного сырья нейтральная | 184 |
| атмосфера обжига огнеупорного сырья окислительная | 185 |
| бентонит | 50 |
| боксит | 57 |
| брикет огнеупора | 40 |
| брусит | 60 |
| вакуумирование огнеупорного изделия | 117 |
| вакуумирование формовочной огнеупорной массы | 117 |
| вермикулит | 65 |
| вибролитье огнеупорного изделия | 139 |
| вибропомол неформованного огнеупора | 79 |
| вибропомол огнеупорного сырья | 79 |
| виброформование огнеупорного изделия | 121 |
| влажность огнеупора | 209 |
| влажность огнеупорного сырья | 209 |
| водопоглощение огнеупора | 211 |
| вспенивание формовочной огнеупорной массы | 114 |
| выгрузка огнеупора | 186 |
| выгрузка огнеупорного сырья | 186 |
| выдержка термической обработки огнеупора | 169 |
| выдержка термической обработки огнеупорного сырья | 169 |
| вылеживание формовочной огнеупорной массы | 113 |
| вытяжка из расплава огнеупорной массы | 143 |
| газопроницаемость огнеупорного изделия | 214 |
| гидратация огнеупора | 213 |
| глазурование огнеупорного изделия | 188 |
| глина огнеупорная | 49 |
| глина огнеупорная камнеподобная | 54 |
| глина огнеупорная пластичная | 51 |
| глина огнеупорная полукислая | 52 |
| глина огнеупорная сухарная | 53 |
| глина огнеупорная углистая | 55 |
| гранулирование формовочной огнеупорной массы | 115 |
| дефлокулянт огнеупорной массы | 108 |
| деформация под нагрузкой огнеупора | 230 |
| диапазон фракций неформованного огнеупора | 205 |
| диапазон фракций огнеупорного сырья | 205 |
| диатомит | 48 |
| диспергирование расплава огнеупорной массы | 142 |
| добавка огнеупора | 99 |
| добавка огнеупора активирующая | 100 |
| добавка огнеупора порообразующая | 109 |
| добавка огнеупорного изделия выгорающая | 110 |
| добавка огнеупорного изделия спекающая | 102 |
| добавка огнеупорного изделия стабилизирующая | 112 |
| добавка огнеупорного порошка поверхностно-активная | 106 |
| добавка огнеупорной массы пластифицирующая | 105 |
| добавка огнеупорной массы смачивающая | 107 |
| добавка формовочной огнеупорной массы пенообразующая | 111 |
| дозировка шихты | 88 |
| доломит | 61 |
| дробление неформованного огнеупора | 74 |
| дробление огнеупорного сырья | 74 |
| дунит | 63 |
| заготовка огнеупорного изделия | 19 |
| зазор садки сырца огнеупорного изделия | 160 |
| заполнитель огнеупорный | 25 |
| изделие огнеупорное | 2 |
| изделие огнеупорное безобжиговое | 5 |
| изделие огнеупорное бетонное | 6 |
| изделие огнеупорное бикерамическое | 11 |
| изделие огнеупорное вибролитое | 8 |
| изделие огнеупорное глазурованное | 12 |
| изделие огнеупорное конструкционное | 13 |
| изделие огнеупорное обожженное | 3 |
| изделие огнеупорное пиленое | 10 |
| изделие огнеупорное плавленолитое | 9 |
| изделие огнеупорное пропитанное | 14 |
| изделие огнеупорное теплоизоляционное | 15 |
| изделие огнеупорное теплоизоляционное волокнистое | 16 |
| изделие огнеупорное термообработанное | 4 |
| изделие огнеупорное трамбованное | 7 |
| измельчение неформованного огнеупора | 71 |
| измельчение огнеупорного сырья | 71 |
| изменение массы при прокаливании огнеупора | 210 |
| изменение массы при прокаливании огнеупорного сырья | 210 |
| изменение размеров при нагреве огнеупорного изделия остаточное | 229 |
| износоустойчивость огнеупора | 216 |
| кальцинация огнеупорного сырья | 69 |
| каолин | 56 |
| кассетирование огнеупорного изделия | 193 |
| кварцит | 45 |
| кислотостойкость огнеупора | 217 |
| класс неформованного огнеупора гранулометрический | 82 |
| класс неформованного огнеупора зерновой | 82 |
| клей огнеупорный | 24 |
| коксование огнеупорного изделия | 174 |
| компонент огнеупора | 89 |
| компонент огнеупора основной | 90 |
| консистенция неформованного огнеупора | 237 |
| коэффициент газопроницаемости огнеупорного изделия | 215 |
| коэффициент истираемости огнеупорного изделия | 221 |
| кривая сушки огнеупорного сырья | 154 |
| кривая сушки сырца огнеупорного изделия | 154 |
| кривая термической обработки огнеупора | 167 |
| кривая термической обработки огнеупорного сырья | 167 |
| литье из расплава огнеупорного изделия | 140 |
| литье огнеупорного изделия | 138 |
| литье огнеупорного изделия шликерное | 148 |
| литье огнеупорного изделия шликерное центробежное | 149 |
| литье под давлением шликера горячее | 145 |
| магнезит | 59 |
| масса огнеупорная | 29 |
| масса огнеупорная бетонная | 31 |
| масса огнеупорная набивная | 34 |
| масса огнеупорная наливная | 35 |
| масса огнеупорная трамбовочная | 33 |
| масса огнеупорная формовочная | 30 |
| материал для покрытий огнеупорный | 36 |
| материал огнеупорный волокнистый | 37 |
| матрица огнеупора | 43 |
| мертель огнеупорный | 23 |
| минерализатор огнеупорного изделия | 101 |
| недожог огнеупора | 177 |
| недожог огнеупорного сырья | 177 |
| обжиг огнеупора | 176 |
| обжиг огнеупорного сырья | 176 |
| обмасливание огнеупорного порошка | 190 |
| обогащение огнеупорного сырья | 68 |
| обработка огнеупора дополнительная | 187 |
| обработка огнеупора термическая | 165 |
| обработка огнеупора термическая ступенчатая | 168 |
| обработка огнеупорного изделия механическая | 189 |
| обработка огнеупорного сырья термическая | 165 |
| обработка огнеупорного сырья термическая ступенчатая | 168 |
| объем огнеупора истинный | 201 |
| огнеупор | 1 |
| огнеупор неформованный | 20 |
| огнеупорность | 196 |
| оливинит | 62 |
| оседание садки огнеупорного изделия | 161 |
| отжиг плавленолитого огнеупорного изделия | 172 |
| отмучивание неформованного огнеупора | 73 |
| параметры сушки сырца огнеупорного изделия | 155 |
| параметры сушки сырца огнеупорного сырья | 155 |
| параметры термической обработки огнеупора | 171 |
| параметры термической обработки огнеупорного сырья | 171 |
| пассивирование шихты | 85 |
| пережог огнеупора | 178 |
| пережог огнеупорного сырья | 178 |
| песок кварцевый | 47 |
| песчаник кварцевый | 46 |
| пирофиллит | 58 |
| плавень огнеупора | 104 |
| пластичность огнеупорной массы | 236 |
| плотность неформованного огнеупора насыпная | 203 |
| плотность огнеупора | 199 |
| плотность огнеупора истинная | 200 |
| плотность огнеупора кажущаяся | 202 |
| плотность огнеупорного сырья насыпная | 203 |
| плотность садки сырца огнеупорного изделия | 159 |
| пневмотрамбование огнеупорного изделия | 136 |
| подготовка неформованного огнеупора | 67 |
| подготовка огнеупорного сырья | 67 |
| подсыпка садки огнеупорного изделия | 163 |
| ползучесть при сжатии огнеупорного изделия | 228 |
| полуфабрикат огнеупорного изделия | 17 |
| полуфабрикат огнеупорный кусковой | 38 |
| полуфабрикат огнеупорный порошковый | 39 |
| помол огнеупорного порошка | 75 |
| помол огнеупорного порошка мокрый | 76 |
| помол огнеупорного порошка совместный | 78 |
| помол огнеупорного порошка сухой | 77 |
| помол огнеупорного сырья | 75 |
| помол огнеупорного сырья мокрый | 76 |
| помол огнеупорного сырья совместный | 78 |
| помол огнеупорного сырья сухой | 77 |
| пористость огнеупора общая | 197 |
| пористость огнеупора открытая | 198 |
| порошок огнеупорный | 21 |
| предел прочности при изгибе огнеупора | 225 |
| предел прочности при сжатии огнеупорного изделия | 224 |
| прессование огнеупорного изделия | 122 |
| прессование огнеупорного изделия газостатическое | 132 |
| прессование огнеупорного изделия гидростатическое | 133 |
| прессование огнеупорного изделия горячее | 130 |
| прессование огнеупорного изделия двустороннее | 128 |
| прессование огнеупорного изделия изостатическое | 131 |
| прессование огнеупорного изделия многократное | 125 |
| прессование огнеупорного изделия однократное | 124 |
| прессование огнеупорного изделия одностороннее | 127 |
| прессование огнеупорного изделия полусухое | 129 |
| прессование огнеупорного изделия ступенчатое | 126 |
| прессование огнеупорного изделия термопластическое | 134 |
| прокаливание неформованного огнеупора | 70 |
| прокаливание огнеупорного сырья | 70 |
| пропанты | 22 |
| пропитка огнеупорного изделия | 191 |
| прочность огнеупора механическая | 222 |
| прочность при разрыве огнеупорного изделия | 226 |
| прочность при растяжении огнеупорного изделия | 226 |
| прочность при сжатии огнеупорного изделия | 223 |
| раздув расплава огнеупорной массы | 144 |
| расплав огнеупорной массы | 141 |
| рассев неформованного огнеупора | 81 |
| рассев огнеупорного сырья | 81 |
| расфракционирование неформованного огнеупора | 83 |
| расширение огнеупора термическое | 233 |
| режим обжига огнеупора | 179 |
| режим обжига огнеупорного сырья | 179 |
| режим прессования огнеупорного изделия | 123 |
| режим сушки огнеупорного сырья | 151 |
| режим сушки сырца огнеупорного изделия | 151 |
| режим термической обработки огнеупора | 166 |
| режим термической обработки огнеупорного сырья | 166 |
| руда хромовая | 66 |
| садка сырца огнеупорного изделия | 158 |
| свойства огнеупора физико-химические | 194 |
| свойства огнеупорного сырья физико-химические | 194 |
| связка огнеупора | 91 |
| связка огнеупорного изделия гидравлическая | 94 |
| связка огнеупорного изделия керамическая | 95 |
| связка огнеупорного изделия неорганическая | 93 |
| связка огнеупорного изделия органическая | 97 |
| связка огнеупорного изделия плавленолитая | 98 |
| связка огнеупорного изделия химическая | 96 |
| связка формовочной огнеупорной массы временная | 92 |
| сепарация неформованного огнеупора магнитная | 80 |
| сепарация огнеупорного сырья магнитная | 80 |
| серпентинит | 64 |
| склеивание огнеупорного изделия | 192 |
| скорость проталкивания садки огнеупорного изделия | 164 |
| скорость сушки огнеупорного сырья | 153 |
| скорость сушки сырца огнеупорного изделия | 153 |
| смесь огнеупорная | 26 |
| смесь огнеупорная бетонная | 27 |
| смешение неформованного огнеупора | 84 |
| состав неформованного огнеупора гранулометрический | 207 |
| состав неформованного огнеупора гранулометрический прерывистый | 208 |
| состав неформованного огнеупора зерновой | 207 |
| состав неформованного огнеупора зерновой прерывистый | 208 |
| состав огнеупора химико-минеральный | 195 |
| состав огнеупорного сырья гранулометрический | 207 |
| состав огнеупорного сырья гранулометрический прерывистый | 208 |
| состав огнеупорного сырья зерновой | 207 |
| состав огнеупорного сырья зерновой прерывистый | 208 |
| состав огнеупорного сырья химико-минеральный | 195 |
| состав шихты вещественный | 87 |
| спекание огнеупора | 175 |
| стадия обжига огнеупора | 180 |
| стадия обжига огнеупорного сырья | 180 |
| стадия термической обработки огнеупора | 170 |
| стадия термической обработки огнеупорного сырья | 170 |
| степень измельчения неформованного огнеупора | 72 |
| степень измельчения огнеупорного сырья | 72 |
| стойкость огнеупорного изделия термическая | 232 |
| сушка огнеупорного сырья | 150 |
| сушка огнеупорного сырья естественная | 156 |
| сушка огнеупорного сырья принудительная | 157 |
| сушка огнеупорного сырья ступенчатая | 152 |
| сушка сырца огнеупорного изделия | 150 |
| сушка сырца огнеупорного изделия естественная | 156 |
| сушка сырца огнеупорного изделия принудительная | 157 |
| сушка сырца огнеупорного изделия ступенчатая | 152 |
| сырец огнеупорного изделия | 18 |
| сырье огнеупорное | 41 |
| съем по объему неформованного огнеупора | 173 |
| съем по объему огнеупорного сырья | 173 |
| текстура огнеупорного изделия | 42 |
| текучесть неформованного огнеупора | 235 |
| температура начала размягчения огнеупора | 231 |
| теплопроводность огнеупора | 234 |
| торкрет-масса | 32 |
| трамбование огнеупорного изделия | 135 |
| трамбование огнеупорного изделия ручное | 137 |
| упругость волокнистого огнеупорного материала | 227 |
| устойчивость к гидратации огнеупорного изделия | 212 |
| устойчивость к гидратации огнеупорного порошка | 212 |
| устойчивость к истиранию огнеупорного изделия | 220 |
| устойчивость садки огнеупорного изделия | 162 |
| утилизация огнеупора | 44 |
| формование сырца огнеупорного изделия | 118 |
| формование огнеупорного изделия пластическое | 119 |
| фракция неформованного огнеупора | 204 |
| фракция неформованного огнеупора выделенная | 206 |
| фракция огнеупорного сырья | 204 |
| фракция огнеупорного сырья выделенная | 206 |
| цемент огнеупорный | 28 |
| цикл обжига огнеупора | 181 |
| цикл обжига огнеупорного сырья | 181 |
| шихта | 86 |
| шлакоустойчивость огнеупора | 219 |
| шликер | 146 |
| шликер термопластичный | 147 |
| щелочеустойчивость огнеупора | 218 |
| экструзия формовочной огнеупорной массы | 120 |

## Алфавитный указатель терминов на английском языке

| abradability index | 221 |
| --- | --- |
| abrasion | 220 |
| acid resistance | 217 |
| activating addition | 100 |
| addition | 99 |
| additional treatment | 187 |
| ageing | 113 |
| air-ramming | 136 |
| alkali resistance | 218 |
| annealing | 172 |
| anti-oxidant | 103 |
| apparent porosity | 198 |
| batch | 86 |
| batch composition | 87 |
| batch passivating | 85 |
| batch proportion | 88 |
| bauxite | 57 |
| benefication | 68 |
| bentonite | 50 |
| blending | 84 |
| bond | 91 |
| brucite | 60 |
| bulk density | 202 |
| burning addition | 110 |
| burning atmosphere | 182 |
| burning conditions | 179 |
| burning schedule | 167 |
| burnt refractory product | 3 |
| calcination | 69 |
| carbonization | 174 |
| casting | 138 |
| ceramic bond | 95 |
| chemical bond | 96 |
| chief component | 90 |
| chrome ore | 66 |
| closed fraction | 205 |
| cold crushing strength | 224 |
| component | 89 |
| consistency | 237 |
| creep in compression | 228 |
| crushing | 74 |
| crushing strength | 223 |
| de-airing | 117 |
| deflocculant | 108 |
| density | 199 |
| diatomaceous earth | 48 |
| doloma | 61 |
| double-action pressing | 128 |
| draw down | 143 |
| dry milling | 77 |
| drying | 150 |
| drying schedule | 154 |
| dunite | 63 |
| elutriation | 73 |
| extrusion | 120 |
| finger spacing | 160 |
| fireclay | 49 |
| firing | 176 |
| firing cycle | 181 |
| flint-clay | 54 |
| flux | 104 |
| foamer | 111 |
| foaming | 114 |
| fraction | 204 |
| fusing casting | 140 |
| fusion-cast refractory product | 9 |
| gap grading | 208 |
| gas permeability coefficient | 215 |
| grading | 207 |
| granulating | 115 |
| granulometric class | 82 |
| green | 18 |
| grinding | 71 |
| gunning materials | 32 |
| hand ramming | 137 |
| heat curing | 165 |
| hot casting | 145 |
| hot pressing | 130 |
| hydratation | 213 |
| hydraulic bond | 94 |
| hydroisostatic pressing | 133 |
| impregnated refractory product | 14 |
| impregnation | 191 |
| isostatic pressing | 131 |
| kaolin | 56 |
| loss on ignition | 210 |
| magnesite | 59 |
| magnetic separation | 80 |
| matrix | 43 |
| melt blowing | 144 |
| milling | 75 |
| mineralizer | 101 |
| modulus of rupture | 225 |
| moisture | 209 |
| mouldable refractory | 30 |
| moulding | 118 |
| needle reinforcement | 116 |
| neutral atmosphere | 184 |
| nonorganic bond | 93 |
| olivinite | 62 |
| open fraction | 206 |
| organic bond | 97 |
| over-firing | 178 |
| oxidizing atmosphere | 185 |
| paring powder | 163 |
| permanent change in dimensions on heating | 229 |
| permeability | 214 |
| plastic fireclay | 51 |
| plastic pressing | 119 |
| plasticity | 236 |
| pore agent | 109 |
| pressing | 122 |
| proppants | 22 |
| push rate | 164 |
| pyrophyllite | 58 |
| quartzite | 45 |
| ram mix | 33 |
| ramming | 135 |
| reducing atmosphere | 183 |
| refractoriness | 196 |
| refractoriness-under-load | 230 |
| refractory | 1 |
| refractory castable | 27 |
| refractory castable product | 6 |
| refractory cement | 28 |
| refractory ceramic fibre bulk | 37 |
| refractory coating | 36 |
| refractory mortar | 23 |
| refractory powder | 21 |
| refractory raw | 41 |
| resilience | 227 |
| segregation | 83 |
| semi-dry pressing | 129 |
| serpentine | 64 |
| setting | 158 |
| settlement | 162 |
| shaped insulating refractory | 15 |
| shaped refractory product | 2 |
| silica sand | 47 |
| siliceous fireclay | 52 |
| siliceous grit | 46 |
| single-action pressing | 127 |
| sintering addition | 102 |
| slag resistance | 219 |
| slip | 146 |
| slip casting | 148 |
| slumping | 161 |
| stabilizing addition | 112 |
| surfactant | 106 |
| tempered refractory product | 4 |
| tensile strength | 226 |
| texture | 42 |
| thermal conductivity | 234 |
| thermal expansion | 233 |
| thermal shock resistance | 232 |
| thermoplastic pressing | 134 |
| true density | 200 |
| true porosity | 197 |
| true volume | 201 |
| unburnt refractory product | 5 |
| under-firing | 177 |
| unloading | 186 |
| unshaped refractory | 20 |
| uprisings | 44 |
| vermiculite | 65 |
| vibro-compaction | 121 |
| vibromilling | 79 |
| water absorption | 211 |
| water reducer | 105 |
| wet milling | 76 |
| wetting agent | 107 |
| yield by volume | 173 |

# Приложение А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА СТАНДАРТА

| А.1. Кристобалит: минерал, представляющий собой высокотемпературную модификацию кристаллического кремнезема. | en | cristobalite |
| --- | --- | --- |
| А.2. Кремнезем: диоксид кремния, являющийся составной частью большинства горных пород. | en | silica |
| А.3. Перлит: разновидность вулканического стекла кислого состава, сильно вспучивающегося при быстром нагреве в интервале температур 1100 °C - 1200 °C. | en | pearlite |
| А.4. Глинистый минерал: гидросиликат алюминия слоистого строения, в котором ионы алюминия частично замещены ионами кремния, титана, железа или магния, являющийся составляющей горной породы и определяющий ее свойства. | en | clay mineral |
| А.5. Первичный каолин: продукт разрушения горных пород, состоящий из каолинита, кварца и сохранившийся на месте своего образования. | en | primary kaolin |
| А.6. Вторичный каолин: продукт переотложения или переноса и естественного обогащения первичного каолина, состоящий из каолинита. | en | secondary kaolin |
| А.7. Шамот: техногенный материал, получаемый в результате обжига кусковой огнеупорной глины или каолина. | en | grog |
| А.8. Глиноземистый [высокоглиноземистый] цемент: цемент на основе глиноземистого [высокоглиноземистого] клинкера, состоящего из низкоосновных алюминатов кальция. | en | alumina [high-alumina] cement |
| А.9. Муллит: минерал, представляющий собой силикат алюминия. | en | mullite |
| А.10. Корунд: природная или техногенная высокотемпературная модификация оксида алюминия. | en | corundum |
| А.11. Глинозем: оксид алюминия, являющийся основной частью большинства горных пород. | en | alumina |
| Примечание. Оксид алюминия существует в различных модификациях. |  |  |
| А.12. Технический глинозем: оксид алюминия, получаемый в результате переработки высокоглиноземистых горных пород. | en | commercial alumina |
| А.13. Форстерит: минерал, представляющий собой силикат магния. | en | forsterite |
| А.14. Каустический магнезит: минерал магнезит, прокаленный до полной диссоциации или декарбонизации. | en | caustic magnesite |
| А.15. Периклаз: кристаллический оксид магния. | en | magnesia |
| А.16. Бадделеитовый концентрат: техногенный материал, состоящий из бадделеита, получаемый при обогащении бадделеитсодержащих руд. | en | baddeliyte |
| А.17. Графит: природный или техногенный материал, состоящий из углерода кристаллического слоистого строения. | en | graphite |
| А.18. Кианит-силлиманитовый [дистен-силлиманитовый] концентрат: техногенный материал, состоящий из минералов кианита и силлиманита [дистена и силлиманита] |  |  |
| А.19. Пироскоп: усеченная треугольная пирамида установленных размеров, изготовленная из керамической массы и обладающая в заданных условиях нагрева свойством размягчаться и «падать» при определенной температуре, называемой температурой падения. | en | pyrometric reference cone |
| А.20. Температура падения пироскопа: температура, при которой вершина пироскопа, нагреваемого с заданной скоростью, касается горизонтальной поверхности подставки, на которую он установлен. | en | temperature of collapse |
| А.21. Трехточечный изгиб: изгиб сосредоточенной силы, приложенной к образцу огнеупора на равном расстоянии от опор, на которых лежит образец. |  |  |